ОСОБЕННОСТИ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СПОДУМЕНОВЫХ ПЕГМАТИТОВ ВОСТОЧНО-САЯНСКОГО ПОЯСА

Макагон В.М., Загорский В.Е.

Институт геохимии им. А.П.Виноградова СО РАН, г. Иркутск, e-mail: vmak@igc.irk.ru

Вопросы геохимической специализации и  потенциальной рудоносности гранитоидов всегда были в центре внимания Л.В.Таусона [Таусон, 1977, 1982]. В настоящей работе авторы ставят целью показать особенности геохимической и рудной специализации редкометалльных пегматитов Восточно-Саянского пояса и их возможные причины на примере сподуменовых пегматитов Урикско-Ийского грабена Восточного Саяна. Здесь находятся поля редкометалльных пегматитов литиевого (Гольцовое, Урикское и Белореченское поля), тантал-олово-литиевого (Бельское поле) и комплексного цезий-тантал-литиевого (Гольцовое и Белотагнинское поля) геохимических эволюционных рядов сподуменовой подформации.

В Урикско-Ийском грабене широко распространены массивы гранитоидов, объединяемых в саянский комплекс. К массивам этих гранитоидов пространственно тяготеют поля редкометалльных пегматитов. При этом некоторые массивы (Зимовнинский) сложены гранодиоритами, тогда, как в других (Урикский, Далдарминский массивы) доминируют биотитовые и двуслюдяные граниты. Возраст гранитоидов саянского комплекса, определенный U-Pb методом по цирконам Барбитайского массива [Левицкий и др., 2002], составляет 1.86 млрд лет. Эти исследователи относят гранитоиды саянского комплекса к постколлизионным, считая, что их внедрение происходило вслед за коллизионными процессами, обусловившими становление раннепротерозойского суперконтинента в период 1.9-2.0 млрд лет. Rb-Sr возраст гранитоидов саянского комплекса (Далдарминский массив) составляет 1.82 млрд лет. Сподуменовые пегматиты в Урикско-Ийской структуре формировались при повышенных давлениях (5-3 кбар). Они отличаются приуроченностью к зонам глубинных разломов, отсутствием или слабым проявлением зональности при наличии в их составе нескольких структурно-минеральных парагенетических комплексов. Их Rb-Sr возраст составляет 1.69 млрд лет [Макагон, 2007].

Гольцовое поле редкометалльных сподуменовых пегматитов расположено в восточной части Урикско-Ийского грабена в непосредственной близости от регионального глубинного разлома. Субмеридиональное положение разрывных нарушений определило соответственно и общую субмеридиональную ориентировку Гольцового поля [Теремецкая и др., 1973]. Протяженность поля около 20 км, площадь – 30 кв. км. Пегматитовые жилы и серии жил залегают в биотитовых, андалузит-биотитовых, двуслюдяных, биотит-амфиболовых, биотит-хлоритовых и хлоритовых сланцах, а также в амфиболитах. Пегматитовое поле примыкает в южной части к Зимовнинскому массиву гранитоидов, с которыми обычно генетически связывают пегматиты этого поля.  Один из самых крупных разломов, вдоль которого узкой полосой вытянуты жильные тела и серии жил, разделяет пегматитовое поле на два структурно-тектонических блока: западный и восточный. В первом  наблюдаются одиночные жилы плитообразной, линзо- и четкообразной формы, протяженность которых достигает 1.5 км с мощностью в раздувах до 30 м. Для восточного блока характерны сложные серии многочисленных сближенных жильных тел сложной формы, многократно соединяющихся и ветвящихся, имеющих раздувы неправильной формы и многочисленные апофизы. Жильные серии в пределах поля расположены кулисообразно относительно друг друга, суммарная мощность жильных серий достигает 100-140 м, протяженность – 2.0-2.5 км. В пегматитах обоих блоков распространены одинаковые по качественному составу полиминеральные ассоциации – структурно-минеральные комплексы, но в западном блоке пегматиты имеют литиевую, а в восточном – комплексную (Cs-Ta-Li) геохимическую специализацию. В таблице 1 приведены структурно-минеральные комплексы в пегматитовых телах  Гольцового и других полей изученного района.

Таблица 1.

Структурно-минеральные комплексы сподуменовых пегматитов полей

Восточно- Саянского пояса

| Пегматитовое поле | Геохимическая специализация | Структурно-минеральные комплексы |
| --- | --- | --- |
| Гольцовое | 1) Li 2) Ta-Cs-Li (комплексный тип) | 1.Крупнокристаллический альбит-кварц-сподумен-микроклиновый. 2. Мелкозернистый микроклин-сподумен-кварц-альбитовый. 3. Разнозернистый мусковит-кварц-альбитовый. |
| Урикское | Li | 1. Крупнокристаллический альбит-кварц-сподумен-микроклиновый. 2. Крупнозернистый альбит-кварц-сподуменовый с турмалином. 3. Кварц-альбитовый. |
| Белореченское | Li | 1. Мелкоблоковый микроклин-кварц-сподумен-альбитовый с мусковитом. |
| Бельское | Ta-Sn-Li | 1. Блоковый сподумен-микроклин-кварц-альбитовый 2. Крупноблоковый альбит-кварц-сподумен-микроклиновый. 3. Мусковит-кварцевый. |

Урикское поле находится на крайнем юго-восточном крае грабена, примыкая к краевому шву Сибирской платформы. Пегматиты приурочены к узкой зоне смятия, вытянутой вдоль Главного Саянского разлома на 4-5 км при ширине, не превышающей нескольких сотен метров. К северо-западу от него находится Урикский массив гранитоидов. Протяженность пегматитовых жил с редкометалльной минерализацией изменяется от 3-5 м до 250 м, мощность достигает 25-30 м и более. Морфология жил очень сложная – форма жил неправильная с разветвлениями, раздувами и пережимами, наблюдается тесное сочетание мелких и крупных жил.

Белореченское поле литиевых пегматитов находится в западной части Урикско-Ийского грабена. Это поле приурочено к субмеридиональной зоне трещиноватости и смятия метаморфических пород. Оно пространственно тяготеет к юго-западному боку Зимовнинского массива ганитоидов. Пегматитовые жилы залегают в амфиболовых и слюдистых сланцах и амфиболитах, их протяженность составляет десятки и сотни метров, при этом крупные жилы обособлены, а мелкие – образуют жильные серии. Наиболее крупная жила литиевых пегматитов имеет северо-восточное простирание и крутые углы падения, форма ее неправильная, плитообразная с резкими коленообразными изгибами. Строение ее зональное, причем наиболее мощная зона – мелкоблоковая микроклин-кварц-сподумен-альбитовая – составляет около 75 % объема жилы, достигая мощности  40-50 м.

Пегматиты Бельского поля, расположенного по соседству с Белореченским полем, являются представителем тантал-олово-литиевого геохимического эволюционного ряда сподуменовой подформации редкометалльных пегматитов. Крупная жила тантал-олово-литиевых пегматитов имеет слабо зональное строение. Кроме того, выделяются участки поздних комплексов: мусковит-кварцевого с касситеритом, бериллом, мелкокристаллического кварц-альбитового с бериллом, касситеритом и колумбитом- танталитом и мусковит-кварц-клевеландитового с теми же минералами, а также наиболее позднего флюорит-кальцит-альбит-микроклинового с касситеритом и пиритом.

Геохимические особенности сподуменовых пегматитов разных полей показаны в таблице 2. Как видно из нее, для литиевых пегматитов характерны наиболее высокие содержания Li, а для комплексных – Rb, Cs и Ta уже в ранних комплексах, в Ta-Sn-Li пегматитах в ранних комплексах высоко содержание Li, а в позднем – Sn и Ta, а также Nb.

Таблица 2.

Химический состав редкометалльных сподуменовых пегматитов в Урикско-Ийском грабене (оксиды - вес. %, элементы - г/т)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 74.31 | 74.50 | 70.93 | 73.91 | 75.51 | 73.42 | 74.86 | 73.08 | 71.82 | 61.72 |
| TiO2 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.05 |
| Al2O3 | 16.40 | 16.60 | 17.20 | 16.40 | 17.10 | 16.50 | 16.95 | 17.05 | 16.02 | 13.45 |
| Fe2O3 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.57 | 0.57 | 0.40 | 0.51 | 0.43 | 0.10 | 0.60 |
| FeO | Н. о. | Н. о. | Н. о. | 0.39 | 0.57 | Н. о. | 0.18 | 0.43 | 0.63 | 0.54 |
| MnO | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| MgO | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| CaO | 0.24 | 0.28 | 1.08 | 0.15 | 0.27 | 0.65 | 0.10 | 0.05 | 0.32 | 0.10 |
| Na2O | 4.38 | 3.98 | 6.60 | 1.68 | 2.09 | 8.42 | 2.55 | 1.57 | 3.56 | 0.27 |
| K2O | 1.93 | 2.23 | 1.74 | 3.13 | 0.23 | 1.02 | 2.00 | 4.00 | 6.34 | 3.41 |
| P2O5 | 0.29 | 0.24 | 1.52 | 0.20 | 0.17 | 0.59 | 0.20 | 0.18 | 0.32 | 0.06 |
| H2O | 0.47 | 0.52 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.32 | 0.23 | 0.58 | 2.00 |
| F | 400 | 300 | 900 | 200 | 200 | 400 | 200 | 300 | 500 | Н.о. |
| Li | 7300 | 6100 | 810 | 12500 | 16800 | 455 | 19400 | 11980 | 740 | 130 |
| Rb | 2160 | 2130 | 1590 | 2880 | 163 | 730 | 510 | 1090 | 2190 | 1280 |
| Cs | 540 | 6600 | 290 | 256 | 36 | 36 | 30 | 50 | 160 | 75 |
| Be | 180 | 70 | 150 | 120 | 83 | 160 | 38 | Н.о. | 20 | Н. о. |
| Sn | 1400 | 790 | 1600 | 890 | 360 | 77 | 71 | 40 | 160 | 78910 |
| Ta | 300 | 225 | 587 | 54 | 47 | 180 | 32 | 40 | 30 | 3000 |
| Nb | 80 | 95 | 153 | 36 | 33 | 76 | 36 | 30 | 30 | 2600 |
| Zr | 20 | 20 | 35 | 55 | 45 | 20 | 12 | 40 | 50 | 300 |
| Hf | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 2.3 | 1.7 | Н. о | Н. о. | Н. о. |
| Tl | 21 | 17 | 2 | 26 | 0.4 | 1.8 | Н.о. | Н. о. | Н. о. | Н. о. |
| Ba | 25 | 26 | 85 | 25 | 26 | 28 | 14 | Н. о. | 55 | 82 |
| Sr | 22 | 22 | 30 | 33 | 23 | 110 | 11.8 | Н. о. | 35 | 25 |
| Pb | 12 | 14 | 8.6 | 6.3 | 0.8 | 8.2 | 9.8 | Н. о. | 40 | 10 |
| Zn | 54 | 79 | 21 | 23 | 28 | 80 | 24 | Н. о. | Н. о. | Н. о. |
| B | 26 | 25 | 10 | 580 | 370 | 580 | Н.о | Н. о. | 10 | 100 |
| K/Cs | 29.7 | 2.8 | 49.8 | 101.5 | 53.0 | 235.1 | 553.3 | 663.9 | 328.8 | 377.3 |
| Ta/Nb | 3.75 | 2.37 | 3.84 | 1.5 | 1.42 | 2.37 | 0.88 | 1.33 | 1.0 | 1.15 |

Примечания. 1-3 – комплексные Cs-Ta-Li пегматиты Гольцового поля: 1 − микроклин-сподумен-кварц-альбитовый комплекс, 2 − альбит-кварц-сподумен-микроклиновый комплекс, 3 – мусковит-кварц-альбитовый комплекс; 4-6 – литиевые пегматиты Урикского поля: 4 – кварц-сподумен-микроклиновые участки, 5 – кварц-сподуменовые участки, 6 – альбитовые участки; 7 − литиевые пегматиты Белореченского поля, микроклин-кварц-сподумен-альбитовый кмплекс; 8-10 – Ta-Sn-Li пегматиты Бельского поля: 8 – кварц-микроклин-сподуменовый комплекс, 9 – сподумен-альбит-кварц-микроклиновый комплекс, 10 – касситерит-мусковит-кварцевый комплекс. Силикатный анализ (оксиды) выполнен химическим методом (аналитики В.А.Григорьева, Л.Н.Матвеева); содержания Li, Rb и Cs определены методом фотометрии пламени (аналитик Л.С.Таусон); содержания остальных элементов определены количественным спектральным эмиссионным методом (аналитики С.Н.Арбатская, О.А.Чернышева, С.К.Ярошенко и Н.Л.Чумакова). Институт геохимии СО РАН (1992–2011). Н.о. – не определялось.

М.В.Кузьменко [1976], наиболее детально изучавшая влияние состава гранитоидов на геохимическую специализацию пегматитов, указывала, что пегматиты с различной геохимической специализацией связаны генетически с разными по составу гранитами: литиевые и тантал-олово-литиевые – с плагиоклаз-микроклиновыми гранитами главных интрузивных фаз, а комплексные − с бедными кальцием биотитовыми или двуслюдяными гранитами главной или дополнительных интрузивных фаз. Однако наши данные по геохимии гранитоидов массивов и пегматитов в Урикско-Ийском грабене показывают отсутствие зависимости между составом гранитоидов и геохимической специализацией пегматитов. С одной стороны, около массивов  гранитоидов разного состава (Урикский и Зимовнинский массивы) расположены однотипные поля пегматитов (Урикское и Белореченское поля литиевых пегматитов), с другой – около Зимовнинского  однородного гранодиоритового массива наблюдаются поля и литиевых (Белореченское), и тантал-олово-литиевых (Бельское), и комплексных (Гольцовое) пегматитов. Последнее из полей  к тому же в разных блоках имеет различную геохимическую специализацию. Более того, наблюдается значительный разрыв между временем становления массивов гранитоидов и формирования пегматитовых тел, составляющий 130-170 млн лет, так что пространственная связь пегматитов с гранитоидами может быть обусловлена тем, что массивы последних, являющиеся разуплотненными зонами, могли служить согласно представлениям В.М.Москалевой [1999] волноводами – проводниками пегматитового материала. Эта связь также обусловлена тем, что очаги пегматитовых расплавов образовывались при переработке гранитной магмы глубинными (мантийными) флюидами.

Обогащенность Li, Cs и Ta уже раннемагматических комплексов в пегматитовых телах указывает на первичное обогащение расплавов, из которых формировались редкометалльные пегматиты, этими металлами или в очагах образования, или на путях внедрения по зонам глубинных разломов. Общая редкометалльная специализация пегматитов в Урикско-Ийском грабене связана с единым источником и способом образования пегматитовых расплавов в глубинных горизонтах земной коры из гранитной магмы под воздействием потоков мантийных флюидов в нижнем протерозое. Локальные факторы (различная глубина и продолжительность «вызревания» пегматитовых расплавов, их гетерогенизация при подъеме по зонам глубинных разломов и др.) определили геохимическую специализацию пегматитов в различных пегматитовых полях.

Работа поддержана РФФИ  (грант № 10-05-00964).

Литература

Кузьменко М.В. Геохимическая классификация пегматитовых полей и миесторождений // Поля редкометальных гранитных пегматитов. – М. Наука. 1976. – 332 с.

Левицкий В.И., Мельников А.И., Резницкий Л.З.. и др. Посткинематические раннепротерозойские гранитоиды юго-западной части Сибирской платформы // Геология и геофизика, 2002. Т. 43. № 8. С. 717-731.

Макагон В.М. Геохимия и условия образования гранитоидов и редкометалльных пегматитов Восточно-Саянского пояса // Мат. Всероссийской научной конференции «Проблемы геохимии эндогенных процессов и окружающей среды». Т. 2. Геохимия магматических, метаморфических и метасоматических процессов. Иркутск. Изд. ИГ СО РАН. 2007. С. 151-155.

Москалева В.М. Мантийно-коровый магматизм и особенности глубинного строения областей континентального рифтогенеза // Региональная геология и металлогения. 1999. № 9. С. 20-26.

Таусон Л.В. Геохимические типы и потенциальная рудоносность гранитоидов. – М. Наука. 1977. – 280 с.

Таусон Л.В. Геохимия и металлогения латитовых серий // Геология рудных месторождений. 1982. № 3. С. 3-14.

Теремецкая А.Г., Рябенко В.Е., Чернуха Ф.П. и др. Некоторые закономерности пространственного распределения редкометалльных пегматитов на примере одного района // Вестник Московского университета. 1973. № 3. С. 76-84.