УДК 541.183+541.123.2

СИНТЕЗ, АТТЕСТАЦИЯ, ОБЪЕМНЫЕ СВОЙСТВА НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ZnTe-ZnS

И. А. Кировская, Е. В. Миронова,  Б.А. Косарев, 1Н. Н. Леонтьева, 1В.А. Дроздов,

Д. А. Полонянкин, А. И. Блесман

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

1ИППУ СО РАН,  г. Омск, Россия

В работе рассматриваются результаты синтеза, рентгенографических и электронно-микроскопических исследований твердых растворов и бинарных компонентов системы ZnTe-ZnS.  Интерес к данной системе связан с поиском новых материалов для современной техники и, в частности, сенсорной техники. Перспективность такого поиска базируется на уникальных свойствах относительно изученных исходных бинарных соединений типа AIIBVI (халькогенидов) и прогнозируемых возможностях регулирования и улучшения объемных и поверхностных свойств синтезируемых материалов.

Ключевые слова: полупроводники, твердые растворы, структура, элементный состав, закономерности, прогнозы.

Исследуемые объекты представляли собой тонкодисперсные порошки ZnTe, ZnS и их твердых растворов (ZnTe)х (ZnS)1-х (х=0,95; 0,91). Твердые растворы получали методом изотермической диффузии бинарных соединений (ZnTe, ZnS) в вакуумированных запаянных кварцевых ампулах при температуре 1173 К [1], в соответствии со специально разработанной программой температурного нагрева. Предварительно  навески исходных бинарных соединений с заданными мольными соотношениями подвергали механохимической активации. О завершении синтеза судили по результатам рентгенографического анализа, которые затем использовали для аттестации и определения структуры твердых растворов.

Рентгенографический анализ1 проводили на дифрактометре D8 Advance фирмы "Bruker" (Германия) в СuКα - излучении (λ=0,15406 нм, Т=293 К), по методике большеугловых съемок [2-4], с использованием позиционно-чувствительного детектора Lynxeye.

Расшифровка полученных рентгенограмм (дифрактограмм) проведена с использованием базы данных по порошковой дифракции ICDDIPDF-2. Уточнение параметров решетки выполнены в программе TOPAS 3,0 (Bruker) по методу наименьших квадратов.

Электронно-микроскопические исследования осуществляли на сканирующем электронном микроскопе JCM-5700, снабженном безазотным рентгеновским энергодисперсионным спектрометром [5].

Согласно результатам  рентгенографических исследований (рис. 1,2, табл. 1), в системе ZnTe-ZnS (при заданных составах, мол. %) образуются твердые растворы замещения: соответствующие линии на рентгенограммах сдвинуты относительно линий бинарных компонентов при постоянном их числе (рис. 1); зависимости значений параметра решетки (а), межплоскостных расстояний (dhkl) и плотности (ρr) от состава системы имеют плавный характер (рис. 2, табл. 1).

Отсутствие на рентгенограммах дополнительных линий, отвечающих непрореагировавшим бинарным компонентам, а также размытости основных линий позволяют говорить о полном завершении процесса синтеза и дополнительно об образовании твердых растворов.

В соответствии с положением и распределением по интенсивности основных линий, компоненты системы имеют кубическую структуру сфалерита.

Рис. 1. Схемы рентгенограмм компонентов системы ZnTe-ZnS: 1 - ZnTe;    2 - (ZnTe)0,95(ZnS)0,05;                     3 - (ZnTe)0,91(ZnS)0,09;  4 - ZnS

Таблица 1

Значения параметра кристаллической решетки (а), межплоскостных расстояний (dhkl)

и рентгеновской плотности (ρr) компонентов системы ZnTe-ZnS

| Х, (мольн-ая доля ZnTe) | Тип кристал-лической решетки | а, Å | dhkl, Å |  |  | ρr, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 111 | 022 | 311 |  |
| 1 | сфалерит | 6,103±0.001 | 3.524 | 2.158 | 1.840 | 5,668 |
| 0,95 | сфалерит | 6,066±0.001 | 3,502 | 2,145 | 1,830 | 5,522 |
| 0,91 | сфалерит | 6,060±0.001 | 3,498 | 2,142 | 1,826 | 5,512 |
| 0 | сфалерит | 5,411±0.001 | 3.124 | 1,913 | 1,631 | 4,066 |

Рис.2. Зависимости от состава значений параметра  кристаллической решетки а (1) рентгеновской плотности ρr (2)  и межплоскостного расстояния d111,   компонентов системы ZnTe-ZnS

Электронно-микроскопические исследования (рис. 3-6) позволили установить распределение каждого бинарного компонента системы между объемом и поверхностью кристаллических зерен другого компонента, взятого в избытке, элементный состав твердых растворов и бинарных компонентов, структуру их поверхности.

Элементный состав всех компонентов находится в удовлетворительном согласии с мольным составом, поверхность имеет поликристаллическую структуру с неоднородным распределением кристаллитов, способных ассоциироваться в агломераты, объединяющие зерна различных размеров.

Рис. 3. SEM – изображение порошка ZnTe в режиме фазового контраста

Рис. 4. SEM – изображение порошка твердого раствора (ZnTe)0,95(ZnS)0,05 в режиме фазового контраста

Рис. 5. SEM – изображение порошка твердого раствора (ZnTe)0,91(ZnS)0,09 в режиме фазового контраста

Рис. 6. SEM – изображение порошка ZnS в режиме фазового контраста

Заключение

С учетом физико-химических свойств бинарных соединений ZnTe, ZnS разработана методика и получены твердые растворы системы ZnTe-ZnS.

По результатам рентгенографических исследований они аттестованы как твердые растворы замещения со структурой сфалерита.

На основе электронно-микроскопических исследований определены соответственно элементный состав и структура поверхности компонентов системы.

Установлены определенная взаимосвязь между изученными объемными физико-химическими свойствами компонентов системы ZnTe-ZnS и при этом влияние элементных составляющих (Тe,S) (рис.2), что важно для объективной аттестации полученных материалов и прогнозирования их практического использования.

Данная работа выполнена в рамках проектной части государственного задания Минобрнауки России № 4.2543.2014/К

Библиографический список

1. Кировская, И.А. Твердые растворы бинарных и многокомпонентных полупроводниковых систем / И.А. Кировская. – Омск: ОмГТУ, 2010. – 400 с.

2. Миркин, С.Е. Справочник по рентгеноструктурному анализу / С.Е.  Миркин. – М.: Гос. физ.-мат. лит-ры, 1961.- 863 с.

3. Горелик,  С. С. Рентгенографический и электроннооптический анализ /С.С. Горелик,  Л. Н. Расторгуев, Ю. А. Скаков. – М.: Металлургия, 1970. - 107 с.

4. Смыслов, Е. Ф. Экспрессный рентгеновский метод определения периода решетки нанокристаллических материалов / Смыслов Е. Ф. // Заводская лаборатория.  Диагностика материалов. – 2006. – Т. 72. – №5. – С. 33-35.

5. Гоулдстейн, Дж. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ: в двух книгах. / Гоулдстейн Дж. и др. – пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 303 с.