УДАРНАЯ АДИАБАТА И УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ТАТБ С РАЗНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ

А.О. Кашкаров1,2, Л.А. Лукьянчиков1,2, Л.А. Мержиевский1,2, Э.Р. Прууэл1,2, К.А. Тен1,2, Ю.А. Аминов3, О.В. Костицын3, А.К. Музыря3, Е.Б. Смирнов3.

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск

2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», Новосибирск

3Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск

Разработано уравнение состояния и методика расчета ударно-волновых течений для нереагирующего ВВ на основе ТАТБ с разной начальной плотностью в диапазоне пористостей 1-5%. При этом, использовалась двухкомпонентная модель – сплошное вещество и поры с разными уравнениями состояния для каждой компоненты. Для подбора численных параметров уравнений использовались данные по изотермической сжимаемости и ударно-волновому нагружению  исследуемого материала.

Методом рентгеновской диагностики плотности исследовалась ударная сжимаемость  пластифицированного ТАТБ. Цилиндрические образцы исследуемого ВВ нагружались металлическими пластинами-ударниками со скоростями  0,5-3 км/с. Противоположный торец образца исследуемого ВВ находился в контакте со стальной преградой.

Процесс ударно-волнового нагружения  регистрировался в виде рентгеновского щелевого кино. В область наблюдения попадала зона свободного полёта ударника в воздухе до контакта с исследуемым ВВ и исследуемый образец. В отдельных экспериментах в область регистрации попадала противолежащая инициируемой торцевая поверхность исследуемого образца ВВ контактирующая с преградой из стали.

В эксперименте одновременно регистрировались x-t - диаграммы свободного полета пластины-ударника, движение его после столкновения с образцом исследуемого ВВ и движение фронта ударной волны в заряде. Для ряда экспериментов удалось зарегистрировать перемещение фронта ударной волны отраженной от тыльной преграды из стали.

Из условий распада разрыва на границе ударник-образец получены точки на ударной адиабате однократного сжатия пластифицированного ТАТБ. По измеренным параметрам при отражении от тыльной стальной преграды определены точки на адиабатах двукратного сжатия для различных начальных условий.