МАЛОПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ АЛЮМИНИЯ ПРИ НЕШАРОВОМ ТЕНЗОРЕ ДЕФОРМАЦИИ

М.С. Воронин, Е.И. Краус, Л.А. Мержиевский

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, 630090, Новосибирск

Институт теоретической и прикладной механики им С.А. Христиановича СО РАН,

630090 Новосибирск

merzh@hydro.nsc.ru

Уравнения состояния (определяющие уравнения) необходимы для замыкания системы общих уравнений механики сплошных сред при решении конкретных задач. Теоретическое описание связи кинематических и термодинамических характеристик дает наилучшие результаты в области экстремальных плотностей энергии. Область умеренных, но конечных напряжений и деформаций наиболее сложна для теоретического описания, поэтому здесь превалирует полуэмпирический подход, основанный на использовании экспериментальных данных для определения параметров уравнения. Существующие  уравнения состояния, построенные для описания поведения поликристаллических материалов в широком диапазоне параметров сжатия, содержат десятки свободных параметров и экспериментально найденных констант, которые определяются по данным ударно-волновых экспериментов, измерениям изэнтроп разгрузки пористых образцов и другой экспериментальной термодинамической информации. При использовании подобных уравнений состояния в моделях конкретных материалов необходим большой набор экспериментальных данных, получение которых зачастую требует проведения многочисленных, трудоемких экспериментов. Поэтому для решения реальных задач важно разработать и реализовать принципы построения уравнений состояния, имеющих относительно малое число экспериментально определяемых параметров. При этом они должно обладать достаточно высокой степенью точности, в особенности - при умеренных степенях сжатия.

В работе [1] на основе термодинамического подхода построено малопараметрическое уравнение состояния, т.е. связь внутренней энергии, давления, температуры и удельного объема, в котором используются только параметры материалов, приведенные в таблицах физико-механических свойств, например, [2].

В работах [3-5] развивается максвелловский подход к описанию процессов необратимого деформирования твердых тел. Для замыкания системы основных уравнений в данном случае необходимо уравнение состояния, включающее зависимость удельной внутренней энергии не только от первого, но и от второго инварианта тензора деформаций. Представляется целесообразным использовать идеи построения малопараметрических уравнений состояний и для максвелловских моделей.

В докладе принципы построения таких зависимостей излагаются на примере уравнения состояния для алюминия. Следуя идеям, сформулированным при построении уравнения состояния Ми-Грюнайзена, свободная энергия рассматриваемой системы представляется в виде

,

где Fx , Fd , FT , Fе – упругая (холодная), девиаторная, тепловая и электронная составляющие соответственно. Для конкретизации каждого из слагаемых использованы процедуры, описанные в [1,5] и опубликованные экспериментальные данные. Построенное уравнение состояние использовалось для замыкания одномерной системы уравнений, описывающей ударно-волновые процессы [4].

Применимость построенного уравнения состояния проверяется на сопоставлении результатов решения задач о выделении и затухании упругого предвестника и о распространении ударной волны и её затухании при взаимодействии с догоняющей волной разрежения. Сравнение показывает хорошее соответствие расчетных и экспериментальных данных.

Работа выполнялась при поддержке Интеграционного проекта СО РАН № 64 и гранта РФФИ № 12-01-00726-а.

Литература

- Краус Е.И. Малопараметрическое уравнение состояния твердого вещества при высоких плотностях энергии // Вестник НГУ. Серия: Физика.–2007.–Т.2, вып. 2.–С.65–73.

- Физические величины: Справочник. // А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина, А.М. Братковский и др.; Под. ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. М: Энергоатомиздат, 1991.–1232 с.

- Максвелл Д.К. Строение тел. // Д.К.Максвелл. Статьи и речи.- М.: Наука, 1968.- С.182- 192.

- Мержиевский Л.А., Реснянский А.Д. Численное моделирование ударно-волновых процессов в металлах // ФГВ. – 1984. - т. 20. - № 5, с. 114-122.

- Мержиевский Л.А.  Моделирование динамического сжатия поликристаллического Al2O3 // ФГВ. – 1998. -  т. 34. -  № 6, с. 85-94.