ШИРОКОДИАПАЗОННЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРАВНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ С ДЕФЕКТАМИ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ И ВЫСОКОСКОРОСТНОМ УДАРЕ

Ю.В.Баяндин1, Л.А.Мержиевский2, О.Б.Наймарк1, Н.В. Савельева1

1Институт механики сплошных сред УрО РАН, 614013, Ак. Королева, 1, Пермь

2Институт гидродинамики им М.А.Лаврентьева СО РАН, 630090, пр. Лаврентьева, 15, Новосибирск

buv@icmm.ru

Целью исследования реакции материалов в широком диапазоне интенсивностей нагружения является определение основных механизмов деформирования и формулировка определяющих соотношений, которые позволяют адекватно описывать поведение материалов при интенсивных воздействиях. Объяснение закономерностей формирования упругопластических фронтов в металлах предполагает разработку математических моделей, согласованных с данными экспериментов, отражающих связь многомасштабных механизмов структурной релаксации с механизмами неустойчивости, локализации пластического течения при динамическом и ударно-волновом нагружениях. Главной особенностью формирования дефектной структуры материала является ее чувствительность к внутренним полям напряжений, обусловленной зарождением, ростом и взаимодействием дефектов разного масштабного уровня. При этом важным для понимания механизмов  неупругого деформирования и разрушения является отражение эволюции дислокационной структуры материала в разрабатываемых математических моделях. Определяющие соотношения, развитые в [1] и отражающие влияние  дислокационной кинетики на релаксационные процессы в металлах, анализируются на основе результатов разработанной статистико-термодинамической модели среды с мезоскопическими дефектами [2]. Дополнительными макроскопическими переменными, характеризующими неупругое поведение среды, являются тензор плотности дефектов (деформация, индуцированная дефектами) и безразмерный параметр структурного скейлинга, представляющий  отношение характерных масштабов  дислокационных структур (их размер и расстояние между ними), вовлеченных в процесс структурной релаксации.  Показано, что механизмы неупругого деформирования связаны с  многомасштабной кинетикой дислокационных ансамблей в условиях структурно-скейлинговых переходов [2] и контролируются нелинейной динамикой коллективных мод ансамблей дефектов, представляющих собой спектр автосолитонных решений уравнений движения для тензора плотности дефектов. В условиях ударно-волнового нагружения структурная релаксация реализуется как последовательность автосолитонных мод, что приводит к качественному изменению релаксационного спектра, характерному для поведения критических систем: переход от экспоненциального к степенному виду. Отражение этих механизмов в развиваемых феноменологических моделях позволило предложить объяснение степенных зависимостей формирования пластических волновых фронтов [3],  автомодельных  закономерностей, наблюдаемых в экспериментах при догрузке и разгрузке.

Рассматривается задача соударения двух пластин в приближении плоского удара [4]. Система дифференциальных уравнений состоит из уравнения движения (1), уравнения неразрывности (2), гипотезы аддитивности упругой, пластической и структурной деформации (3), представления напряжения в виде суммы шаровой (индекс s) и девиаторной (индекс d) частей (4), аналогичного разложения для деформации, обусловленной дефектами (5), закона Гука в скоростной форме (6), определяющих соотношений для макроскопических переменных, характеризующих неупругое поведение среды (7)-(9), ограничения на кинетические коэффициенты (подход Онзагера) (10):

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

где  – напряжение,  и  – его шаровая и девиаторная составляющие, соответственно,  – перемещение,  – плотность,  – скорость,  – полная деформация,  – упругая деформация,  – деформация, обусловленная дефектами,  и  – его шаровая и девиаторная части,  – пластическая деформация,  – первый инвариант скорости упругой деформации,  и  – первый и второй параметр Ламе,  – свободная энергия Гельмгольца (термодинамический потенциал),  – параметр структурного скейлинга,  – кинетические коэффициенты, которые в общем виде имеют зависимость от термодинамических сил [4].

Разрушение материала рассматривается как процесс накопления повреждений (микросдвигов, микротрещин), а критерием разрушения является условие достижения инвариантов введенного тензора плотности дефектов критических значений. Разработанная трехмерная математическая модель была реализована в виде отдельного программного модуля в пакете прикладных программ Abaqus/Explicit. Рассмотрены задачи динамического нагружения для различного напряженно-деформированного состояния (сжатие, растяжение, сдвиг) и ударно-волного нагружения в условиях плоского удара. Полученные численные результаты достаточно хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №11-01-00712-а, № 12-01-00726 -a), программы фундаментальных исследований УрО РАН (проект 12-С-1-1013) и Интеграционного проекта СО РАН № 64.

Список литературы

- Мержиевский Л.А., Палецкий А.В. Расчет диаграмм динамического деформирования металлов и сплавов // Физическая мезомеханика. – 2001.  –  Т. 4, № 3.  –  С. 85-96

- Наймарк О.Б. Неустойчивости в конденсированных средах, обусловленные дефектами // Письма в ЖЭТФ.  –  1998.  – T. 67,  № 9.  – P. 751-757

- Баяндин Ю.В., Наймарк О.Б. Экспериментальное и теоретическое исследование автомодельной структуры пластического фронта ударных волн в конденсированных средах//Физическая мезомеханика.  – 2004.  – Т.7.  – С.31-37

- Савельева Н.В., Баяндин Ю.В., Наймарк О.Б. Моделирование ударного  сжатия металлов // Вычислительная механика сплошных сред, ИМСС УрО РАН, Пермь. – 2012. – Т. 5, № 3. – С. 300-307