Образование кубического нитрида кремния ИЗ фазы низкого давления при высокотемпературном ударном сжатии

Якушев В.В., Жуков А.Н., Уткин А.В., Рогачева А.И.

Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка

yakushev@ficp.ac.ru

Интерес исследователей к нитриду кремния в настоящее время продиктован с одной стороны значительной твердостью открытой относительно недавно кубической фазы высокого давления [1], а с другой – большими трудностями ее получения в макроскопических количествах [2,3]. В связи с этим в настоящей работе проведены исследования влияния давления и температуры на степень превращения нитрида кремния в кубическую модификацию при высокотемпературном ударном сжатии (ВТУС [4]) в ампулах сохранения.

Экспериментальные образцы изготавливались прессованием смесей из нитрида кремния и бромида калия, и имели диаметр 20 мм и толщину 1.5-3 мм. Образцы помещались в плоские медные ампулы сохранения и нагружались алюминиевыми ударниками, разогнанными продуктами взрыва. Определение количественного фазового состава сохраненного нитрида кремния производилось ренгенографически по методу Ритвелда. Расчет температуры выполнялся с использованием уравнений состояния компонентов образца в форме Ми-Грюнайзена и смесевого метода.

Было установлено, что практически полное превращение (96%) в кубическую фазу может быть достигнуто при давлении нагружения 50 ГПа (~2800 0С). При более низком давлении - 36 ГПа (~1700 0С) степень превращения не превышает 35%. Аналогичные эксперименты со смесевыми образцами из нитрида кремния и медного порошка при 36 ГПа показали значительно более низкую степень превращения (9%), чем в экспериментах по методу ВТУС. Показано, что кубическая фаза нитрида кремния образуется в нанокристаллическом состоянии. При нагружении образцов из чистого нитрида кремния (без добавок) образования кубической фазы не происходило, что, вероятно, связано со значительной остаточной пористостью образцов и, соответственно, высокими остаточными температурами, приводящими к обратному переходу. Из анализа снимков исходного и сохраненного нитрида кремния (полученного по методу ВТУС при 50 ГПа), выполненных на сканирующем электронном микроскопе, установлено, что форма частиц (шестигранные столбики) после ударного сжатия и превращения в кубическую фазу напоминает таковую для исходной β-фазы нитрида кремния. Это указывает на твердофазный характер превращения. В то же время в работе [5] автор на основании полученных экспериментальных данных по ударному сжатию образцов из смеси нитрида кремния и медного порошка делает предположение о том, что процесс образования кубической модификации протекает через жидкую фазу. Такое расхождение, по всей видимости, связано с заметными различиями в постановке эксперимента и может представлять интерес для более глубокого понимания механизма фазового превращения нитрида кремния при ударном сжатии.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 12-02-00989-а.

- Zerr A., Miehe G., Serghiou G., et al. Synthesis of cubic silicon nitride. // Nature, 1999, Vol. 400, pp. 340-342.

- Sekine T., He H., Kobayashi T., et al. Shock-induced transformation of β-Si3N4 to high-pressure cubic-spinel phase. //Appl. Phys. Letters, 2000, Vol. 76, N. 25, 3706-3708.

- Yunoshev A.S. Shock Wave Synthesis of Cubic Silicon Nitride. //Combustion, Explosion, and Shock Waves, 2004, Vol. 40, N. 3, pp. 370-373.

- Курдюмов А.В., Бритун В.Ф., Боримчук Н.К., Ярош В.В. Мартенситные и диффузионные превращения в углероде и нитриде бора при ударном сжатии. Киев: Куприянова О.О. 2005. 192 с.

- А.С. Юношев. Ударно-волновой синтез и исследование свойств кубического нитрида кремния. Диссертация на соискание ученой степени к.ф.-м.н. Новосибирск: ИГиЛ СО РАН. 2007. – 89 С.