Новые возможности формирования микроструктуры и управления фазовым составом покрытий при детонационном напылении порошков

1Дудина Д.В., 2Батраев И.С., 2Ульяницкий В.Ю.

1Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, ул. Кутателадзе, 18, Новосибирск, 630128, Российская Федерация

2Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, пр. Лаврентьева, 15, Новосибирск, 630090, Российская Федерация

E-mail: dina1807@gmail.com

Детонационное напыление покрытий из порошков основано на использовании энергии взрыва топливо-кислородной смеси. Продукты детонации нагревают и ускоряют частицы порошка, которые достигают положки в твердом, частично расплавленном или полностью расплавленном состоянии. Помимо теплового воздействия, напыляемые частицы подвергаются химическому воздействию продуктов детонации. Развитие метода детонационного напыления в Институте Гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск привело к созданию установки  Computer-Controlled Detonation Spraying CCDS-2000 [1], позволяющей гибко варьировать характеристики взрывчатой смеси и условия напыления. При изменении стехиометрического соотношения топливо/кислород и степени заполнения ствола детонационной пушки степень теплового и химического воздействия на материалы может контролируемо изменяться. В зависимости от соотношения топливо/кислород в напыляемом материале могут протекать реакции восстановления или окисления; при достижении определенных температур возможны межфазные взаимодействия между фазами при напылении композиционных частиц.

Рисунок 1 - Рентгенограммы композиционного порошка 20 об.% Ti3SiC2-Cu (а) и детонационных покрытий, полученных при степени заполнения ствола 30% и сотношениях O2/C2H2=1.07 (б); O2/C2H2=2.04 (в); O2/C2H2=2.52 (г).

Нами проведена серия работ по исследованию возможностей управления микроструктурой детонационных покрытий и их фазовым составом. Первые работы были проведены в 2007 г. для системы TiB2-Cu [2]; в них было показано, что при изменении стехиометрии горючей смеси, а следовательно, и температуры частиц, оказывается возможным получать покрытия с различным размером зерна диборида титана TiB2. В работах 2011-2012 гг. было показано, что изменение химического и фазового состава детонационных покрытий может происходить за счет реакций окисления/восстановления при взаимодействии с продуктами  горения и реакций с транспортирующим газом (азотом) [3-6]. Было также показано, что микроструктурные особенности покрытий могут объясняться диспергированием более легкоплавкого компонента композиционной системы [3].

В настояще время нами проводятся исследования качественных и количественных зависимостей фазового состава покрытий от параметров напыления при использовании топливно-кислородных смесей с варьируемой стехиометрией, различных по химической природе газов-носителей и варьируемой степени заполнения ствола детонационной пушки при напылении диоксида титана TiO2, алюминидов титана Ti3Al, TiAl и TiAl3 и композитов Ti3SiC2-Cu. В композитах Ti3SiC2-Cu межфазное взаимодействие при повышенных температурах приводит к полной деинтеркаляции кремния из силикокарбида титана с последующим растворением кремния в меди. Для практического применения покрытий Ti3SiC2-Cu в электротехнике необходимо предотвратить изменения фазового состава для сохранения электропроводности. В процессе выполнения данной работы нами впервые получены покрытия Ti3SiC2-Cu при помощи термического напыления. Путем подбора стехиометрии смеси O2/C2H2 нам удалось получить покрытие с сохранением фазового состава Ti3SiC2-Cu в восстановительных условиях (при использовании составов, обедненных кислородом, O2/C2H2=1.07, рис.1). Исследования микроструктуры показывают, что покрытия Ti3SiC2-Cu образованы композициоными частицами, не претерпевшими плавления (рис.2, а), в то время как покрытия с измененным фазовым составом, полученные при O2/C2H2=2.52, и соответственно более высоких температурах, имеют характерную слоистую структуру, свидетельствующую о плавлении меди.

| а | б |
| --- | --- |
| Рисунок 2 – Микроструктура детонационных покрытий, полученных при напылении композиционного порошка 20 об.% Ti3SiC2-Cu, степень заполнения ствола 30%: а – O2/C2H2=1.07; б - O2/C2H2=2.52. |

Проведенные исследования демнострируют перспективность использования детонационного напыления в его современном исполнении для управления микроструктурой детонационных покрытий и их фазовым составом с использованием химических реакций, протекающих при напылении, а также путем предотвращения нежелательных реакций.

- V.Ulianitsky, V.Shtertser, S.Zlobin, I.Smurov, Computer-controlled detonation spraying: from process fundamentals toward advanced applications, J. Thermal Spray Technol. 20 (2011) 791-801.

- O.I.Lomovsky, D.V.Dudina, V.Yu.Ulianitsky, S.B.Zlobin, V.F.Kosarev, S.V.Klinkov, M.A.Korchagin, D.-H.Kwon, J.-S.Kim, Y.-S.Kwon, Cold and detonation spraying of TiB2-Cu nanocomposites. Mater.Sci. Forum 534-536 (2007) 1373-1376.

- Д.В.Дудина, С.Б.Злобин, В.Ю.Ульяницкий, О.И.Ломовский, А.Л.Бычков, И.А.Батаев, В.А.Батаев. Образование субмикронных и наночастиц серебра при детонационном напылении порошков TiO2-Ag. Обработка металлов, 3 (52) 2011, с.73-76.

- D.V.Dudina, S.B. Zlobin, N.V. Bulina, A.L.Bychkov, V. N.Korolyuk, V.Yu.Ulianitsky, O.I.Lomovsky, Detonation spraying of TiO2-2.5vol.%Ag powders in a reducing atmosphere. J. Eur. Ceram. Soc. 32 (2012) 815-821.

- D.V. Dudina, S.B. Zlobin, V.Yu. Ulianitsky, O.I. Lomovsky, N.V. Bulina, I. A. Bataev, V.A. Bataev. Detonation spraying of TiO2-Ag: controlling the phase composition and microstructure of the coatings. Ceram. Trans., vol.237 “Biomaterials Science: Processing, Properties and Application II”, Eds. R.Narayan, S.Bose, A.Bandyopadhyay, Wiley, 2012, pp.161-169.

- D.V. Dudina, M.A.Korchagin, S.B. Zlobin, V.Yu. Ulianitsky, O.I. Lomovsky, N.V. Bulina, I.A. Bataev, V.A. Bataev. Compositional variations in the coatings formed by detonation spraying of Ti3Al at different O2/C2H2 ratios. Intermetallics 29 (2012) 140-146.

Благодарность

Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ No. 13-003-00263.