ЗАЖИГАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ СИЛЬНОТОЧНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

1Савенков Г.Г., 2Морозов В.А., 2Лукин А.А., 3Брагин В.А., 1Семашкин Г.В.

1Специальное конструкторско-технологическое бюро “Технолог”, Санкт-Петербург,

sav-georgij@yandex.ru

2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, VictorMorozov@spbu.ru

3Научно-исследовательский институт “Поиск”, Мурино Ленинградской обл.,

brag-spb@newmail.ru:

В последнее время в связи с созданием мощных электронных ускорителей возросла актуальность проблемы взаимодействия мощного электронного пучка и сопутствующего ему катодного факела с энергетическими материалами. В первую очередь это относится к удаленному инициированию таких материалов в глубоком вакууме, где эффективность сильноточного электронного пучка (СЭП) резко возрастает по сравнению с лабораторными условиями. Однако зажигание  энергетических реакционноспособных материалов с помощью СЭП пока в научной литературе не обсуждалось. Поэтому целью настоящей работы является исследование возможностей зажигания высокоэнергетических материалов с помощью СЭП наносекундной длительности и с приемлемыми для практического применения энергетическими параметрами.

Образцы и методика эксперимента

В качестве энергетических материалов были выбраны три состава: ВС–1 (на основе пикрата калия) и ВС–2 (на основе свинцового сурика) со средним размером зерна ~100 мкм для обоих составов и ВС–3 (на основе нитрата калия) со средним размером зерна ~300 мкм. Температура вспышки 0С – для ВС–1, 0С  для ВС–2 и 0С  для ВС–3.  Температура горения для составов ВС – 1 и ВС – 2 –  0С, для состава ВС – 3  0С. Составы запрессовывались в стальные кольца толщиной 2 мм с внешним диаметром 30 мм и внутренним 16 мм. Плотность запрессованных составов во всех случаях составляла для: ВС–1 – 1,25 г/см3, ВС–2 – 3,5 г/см3 и ВС–3 – 1,55 г/см3.

В качестве источника возбуждения СЭП использовался импульсный сильноточный ускоритель электронов ГКВИ–300 со средней энергией электронов в спектре 180 кэВ и длительностью импульса напряжения на полувысоте 40 – 60 нс. Диаметр пучка электронов – 10 мм. Воздействие электронного пучка на образцы осуществлялось в вакуумной камере при давлении остаточных газов ~10-2 Па и температуре помещения 20 0С. Образец устанавливался в оправку перпендикулярно летящему пучку электронов (рис.1).

Рис.1. Схема проведения эксперимента: 1 – вакуумная   камера, 2 – катод, 3 – стальное кольцо-анод, 4 – образец, 5 – пояс Роговского (измеритель тока электронного пучка), 8 – кольца, 9 –майларовая напылённая алюминием плёнка или алюминиевая фольга

Поскольку в работе применялся в качестве источника электронов катод, работающий в режиме взрывной эмиссии, то кроме электронного пучка существенный вклад в нагружение и нагрев образца может вносить металлическая плазма (так называемый катодный факел (КФ)), возникающая при генерации пучка и летящая вслед за пучком электронов со скоростью ~ 150 км/c. Поэтому в работе применяли две схемы нагружения образца. В первой схеме с образцами взаимодействовали и пучок электронов и плазма, в качестве анода служила алюминиевая фольга (9-ая позиция на рис.1) толщиной 10 мкм, которая устанавливалась перед образцом.  Во второй схеме плазма отсекалась с помощью термостойкой майларовой плёнки с напылённым алюминиевым порошком, устанавливаемой перед образцом. Толщина пленки с напылением составляла 10 мкм. Во всех случаях расстояние между катодом и образцом составляло 4 мм, а плотность потока мощности электронного пучка равнялась Вт/см2.

Результаты экспериментов и их обсуждение

Воздействие на образцы с ВС–1 СЭП совместно с катодным факелом приводило только к образованию, под действием растягивающих напряжений, каверны в образце диаметром до 10 мм и глубиной до 2 мм, при этом следов воспламенения не наблюдалось. После таких результатов было принято решение: экспериментов с воздействием чистого электронного пучка без КФ на образцы с ВС–1 не проводить.

Воздействие СЭП как совместно с КФ, так и в случае отсечки КФ на ВС–2  приводило к полному выгоранию состава, что фиксировалось выгоранием полимерной плёнки прикреплённой к тыльной поверхности образца и характерного термического пятна на катоде.

Воздействие СЭП как совместно с КФ, так и в случае отсечки КФ на ВС–3 к воспламенению состава не приводило, при этом, диаметр и глубина каверны в образцах с этим составом были существенно меньше (в два – три раза), чем в образцах с ВС – 1.

Таким образом, можно констатировать, что с помощью электронного пучка и катодного факела удаётся воспламенить при вышеуказанных параметрах СЭП только энергетический состав с относительно низкой температурой вспышки (0С), очевидно, что для воспламенения двух других составов нужны более высокие энергетические параметры импульсного электронного пучка.

На основании полученных результатов можно предложить следующий механизм воспламенения (или не воспламенения) исследованных энергетических материалов.  В соответствии с рис.1, приведённого в работе [1] эффективная длина пробега электронов составляет для ВС–1  мм,  для ВС–2  мм,  для ВС–3 мм, при этом, глубина максимального энерговыделения для одного электрона соответственно равна мм, мм и мм. Тогда можно предполагать, что бÓльшая часть энергии электронов  рассеивается в  более тонком слое (ТС) в ВС–2 и нагревает этот ТС до температуры вспышки. ТС воспламеняется и от него процесс горения распространяется на всю оставшуюся часть образца. Проведённые оценочные тепловые расчёты  подтверждают предложенный механизм воспламенения энергетических (реакционноспособных) материалов.

Список литературы

- В.А. Морозов, Г.Г. Савенков, В.А. Брагин  и др. Проблемы возбуждения детонации в бризантных взрывчатых веществах сильноточным электронным пучком // Журнал технической физики. 2012. Т. 82, № 5. С. 129 – 134.