МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ И ДИФРАКЦИОННЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ УГЛЕРОДНОГО ОСТАТКА ПРОДУКТОВ ДЕТОНАЦИИ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Зубков П.И.1, Тен К.А.1,2, Кашкаров А.О.1,2, Прууэл Э.Р.1,2, Титов В.М.1,2, Герасимов Е.Ю. 3

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск

2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», Новосибирск

3Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского Российской академии наук, Новосибирск

kashkarov@hydro.nsc.ru

Проведены микроскопические и дифракционные исследования конденсированного углеродного остатка продуктов детонации ряда конденсированных взрывчатых веществ (ВВ): тротил, смесь тротила с гексогеном (50/50), бензотрифуроксан (БТФ), триаминотринитробензол (ТАТБ). Эксперименты проводились в одинаковых условиях: цилиндрические заряды ВВ с плотностью близкой к максимальной, с  диметром 20 мм и длинной 30 мм взрывались в ледяной оболочке с массой 1 кг. Оставшийся после взрыва конденсированный остаток, перемешанный с водой и ледяной крошкой, собирался, высушивался и подвергался исследованию.

Методом просвечивающей электронной микроскопии получены изображения углеродного остатка. В сохраненных продуктах наблюдаются углеродные структуры из алмаза, графита, аморфного углерода, также наблюдаются луковичные структуры. Для образцов тротила и тротила с гексогеном углеродный остаток представляет собой конгломераты частиц с характерными размерами в 5-10 нм, причём в тротиле наблюдается преимущественно аморфная и графитовая фаза, а в смеси тротил-гексоген преобладают алмазные частицы. Для БТФ характерны сферические частицы размерами от нескольких до сотен нанометров со сложной внутренней структурой. Присутствуют частицы в виде луковичных структур как полностью, так и с аморфной фазой внутри. Конденсированный остаток ТАТБ состоит из конгломератов мелких частиц с неярко выраженными границами.

Для всех исследованных образцов определены характерные размеры частиц, которые в дальнейшем использовались для тестирования методики малоугловой рентгеновской дифракции.

С использованием синхротронного излучения, определены зависимости интенсивности рассеяния рентгеновского излучения от угла. По дифракционным сигналам определены средние размеры рассеивающих неоднородностей – частиц углерода.

Полученные для широкого диапазона детонационных параметров данные по сохраненным продуктам представляют интерес для построения и проверки моделей поведения углерода во взрыве.

Работа выполнена при поддержке интеграционным проектом СО РАН № 65 и программой РАН № 2.5.