ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОМПОНЕНТОВ В ЛИТЬЕВЫХ СМЕСЕВЫХ СОСТАВАХ НА ИХ ВЗРЫВЧАТЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ю. М. Милёхин, А.А. Матвеев, В.Н. Куликов, А.Н. Осавчук, Н.И. Шишов

ФГУП «ФЦДТ «Союз», Московская обл., г. Дзержинский, Россия

Исследование взрывчатых и энергетических характеристик литьевых многокомпонентных систем, состоящих из бризантного взрывчатого вещества (ВВ), металлического горючего, окислителя и полимерного связующего, представляет как практический, так и научный интерес в связи с разработкой их рецептур и оценкой возможности использования в различных отраслях промышленности [1-5]. В данной работе приведены экспериментально-расчетные результаты изучения влияния на взрывчатые характеристики и дробящее действие модельных взрывчатых составов (ВС) содержания компонентов: металлического горючего (алюминия) и окислителя - перхлората аммония (ПХА) за счет ВВ.

Взрывчатые свойства образцов ВС определяли по стандартным методам. Экспериментальную скорость детонации (Dexp) регистрировали на отвержденном заряде диаметром (d) 40 мм на участке 2,5…7 d с помощью непрерывной фотографии распространения процесса и сопоставляли с расчетной скоростью (DC-J ) по методике [3] в рамках модели идеальной детонации Чепмена-Жуге. Эффективность дробящего действия оценивали по методике [3] на основании количественных характеристик осколочных масс:

- по числам осколков с массой m ( 0,25 г (N0,25), 0,5 г (No,5) и 1,0 г (N1,0);

- по относительному содержанию мелкой (m ( 1 г), средней (1 г ( m ( 4 г) и крупной (m ( 4 г) фракции осколков ((м,  (с, (к, соответственно).

Исследованы 2 группы образцов ВС, которые при содержании связующего в пределах 14…16 % отличались количеством окислителя и алюминия (Al) за счет ВВ – октогена. В 1-ой изучено влияние массового содержания (0…40 %) Al в рецептуре ВС с 6 % ПХА. Во 2-ой - изучено влияние на характеристики ВС содержания окислителя при постоянном (20 %) количестве Al.

Влияние металлического горючего. Результаты исследований взрывчатых и осколочных характеристик ВС в зависимости от содержания Al (размер частиц 4…6 мкм) приведены в таблице 1.

Таблица 1. Взрывчатые и осколочные характеристики ВС в зависимости от содержания Al

| Характеристика | Содержание Al, % (по массе) |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Температура вспышки, 0С | 175 | 178 | 192 | 207 | 211 |
| Чувствительность к удару: груз 2 кг, н.пр., мм | 175 | 175 | 200 | 200 | 175 |
| Чувствительность к трению, Р0, МПа | 157,3 | 157,3 | 181,5 | 157,3 | 157,3 |
| Скорость детонации, м/с: - эксперимент расчет | 8180 8820 | 8000 8439 | 8010 7930 | 7850 7246 | 7820 6400 |
| Осколочное действие: - (с - N0,25 | 0,44 1635 | -- -- | 0,46 1538 | -- -- | 0,38 1432 |

Из результатов таблицы 1 следует, что с увеличением содержания Al в ВС:

- скорость детонации снижается, причем Dexp по своим значениям уменьшается существенно медленнее, чем DC-J;

- осколочная эффективность по значению(с возрастает при увеличении содержания Al до 20 %, а затем снижается. Количество же осколков N0,25 при этом непрерывно снижается.

- чувствительность к трению и удару практически не изменяется,

- температура вспышки возрастает,

Влияние окислителя. Результаты экспериментально-расчетных исследований влияния на характеристики ВС содержания ПХА (размер частиц 160-300 мкм) при постоянном (20 %) количестве Al приведены в таблице 2.

Таблица 2. Взрывчатые и осколочные характеристики ВС в зависимости от массового содержания ПХА

| Характеристика | Содержание ПХА, % (масс.) |
| --- | --- |
|  | 6 | 14 | 24 | 30 |
| Температура вспышки, 0С | 192 | 168 | 173 | 178 |
| Чувствительность к удару: груз 2 кг, н.пр., мм | 200 | 175 | 175 | 175 |
| Чувствительность к трению, Р0, Мпа | 181,5 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
| Скорость детонации, м/с: эксперимент - расчет | 8010 7930 | 7700 7922 | 7500 7969 | 7280 7954 |
| Осколочное действие, -(с - N0,25 | 0,46 1538 | - - | - - | 0,45 1500 |

Из результатов таблицы 2 следует, что с увеличением содержания ПХА от 6 до 30 % Dexp уменьшается, а DC-J  практически не изменяется; чувствительность к механическим воздействиям, бризантно-дробящее действие и температура вспышки снижаются незначительно.

Таким образом, выполненные экспериментально-расчетные исследования взрывчатых характеристик многокомпонентных литьевых ВС показали, что увеличение содержания в рецептуре ВС как Al (до 40 %), так и окислителя (до 30 %) приводит: к снижению скорости детонации и дробящего действия и к некоторому повышению их тепловой и механической чувствительности.

# Литература

1. М.Б. Талавар, Р. Сивабалан, М. Аннияппан, Г. М. Горе, С.Н. Астана, Б.Р. Гандхе  Новые тенденции в области создания перспективных высокоэнергетических материалов // ФГВ, 2007. Т. 43. №1. с. 72-85.

2. П.П. Вадхе, Р.Б. Павар, Р.К. Синха, С.Н. Астана, Р. Субхананда Алюминизированные литьевые взрывчатые вещества (обзор) // ФГВ, 2008, Т. 44, №4.-с .98-115.

3. Физика взрыва / Под ред. Л.П. Орленко.- Изд. 3-е, в 2 т. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.

4. Куликов В.Н., Меркулов В.М., Осавчук А.Н., Шишов Н.И. Взрывчатые и энергетические свойства мощных смесевых составов на основе компонентов и технологии твердых ракетных топлив // Горение и взрыв. Вып. 4 / Под ред. С.М. Фролова. – М.: ТОРУС ПРЕСС, 2011. С. 201-206.

5. Ю.М. Милёхин, А.Н. Осавчук, В.Н. Куликов, Т.А. Бестужева, В.А. Одинцов, Н.А. Имховик Влияние содержания компонентов в мощных взрывчатых составах на их взрывчатые и энергетические характеристики // Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны: Труды Международной конференции XIII Харитоновские тематические научные чтения. Под ред. А.Л. Михайлова. – г.Саров, 14-18 марта 2011, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» с. 189-193.