получение наноструктурированной

# меди и бронзы при динамическом нагружении.

# Исследование свойств

# Хомская И.В.*, Зельдович В.И.*, Шорохов Е.В.**, Фролова Н.Ю.*,

Хейфец А.Э.*, Насонов П.А.**, гаан к.В.**, гранский А.А.**

*Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия

**Российский Федеральный ядерный центр–ВНИИТФ, Снежинск, Россия

e.v.shorokhov@vniitf.ru

Исследовались закономерности деформационного поведения и фрагментации структуры в меди и бронзе (Cu-0,09%Cr -0,086%Zr), подвергнутых высокоскоростному деформированию методом динамического канально-углового прессования (ДКУП), разработанного в РФЯЦ-ВНИИТФ [1]. Образцы диаметром 16 и длиной 65 мм  многократно разгоняли с помощью пушки до скорости 250 м/с и направляли в матрицу, содержащую два канала, пересекающиеся под углом 90 градусов. Скорость деформации материала составляла 104-105 с–1, длительность одного цикла нагружения ~ 500 мкс, давление в области угла поворота ( 2 ГПа. Приводятся результаты численного моделирования процесса высокоскоростного деформирования образцов. Установлено, что формирование неравновесного наноструктурированного состояния в меди и бронзе при ДКУП происходит в результате высокоскоростных циклических процессов фрагментации, динамической полигонизации и динамической рекристаллизации [2,3]. Наноструктурированная (НС) медь, полученная после 4-х циклов ДКУП и состоящая из зерен-субзерен размерами 50-350 нм, имеет высокие механические свойства: Hv=1560 МПа, (B=440 МПа, (0,2=414 МПа и (=19% [3]. Определено, что НС-медь термически стабильна до 150°С. Удельное электросопротивление ((/(0) НС-меди, измеренное при температуре жидкого гелия (4,2 К), в 5 раз превышает (/(0 меди в крупнозернистом состоянии. Показано, что по изменению величины (/(0 при гелиевых температурах можно судить о степени протекания релаксационных процессов при отжиге в НС-меди.

Показано, что при ДКУП хромоциркониевой бронзы имеет место периодическая релаксация упругих напряжений, в результате которой в образце формируется система полос локализованнй деформации, направление которых совпадает с направлением макросдвига как это было показано при ДКУП титана [4]. ДКУП в один проход создает субмикрокристаллическую структуру с удлиненными субзернами. После ДКУП в три прохода субзерна преимущественно равноосные. Установлено, что деформация бронзы методом ДКУП повышает микротвердость в 2,4 раза. Старение исследованной деформированной бронзы дополнительно повышает ее микротвердость на 10%. Показано, что рекристаллизация бронзы, деформированной методом ДКУП в три прохода, происходит интенсивнее и завершается при более низкой температуре, чем после деформации ДКУП в один проход. Легирование меди микродобавками Cr и Zr приводит к значительному, на 350-380°С, повышению температуры рекристаллизации а, следовательно, к  существенному увеличению термической стабильности НС-бронзы по сравнению с НС-медью [5]. Основное падение микротвердости при рекристаллизации наблюдается в интервале температур 500-600(С. Начало рекристаллизации деформированной бронзы задерживается вследствие закрепления дислокаций наноразмерными частицами фаз старения. Развитие процесса рекристаллизации затрудняется вследствие задержки миграции большеугловых границ выросшими частицами фаз старения. На ранних стадиях старения в деформированной матрице выделяющиеся частицы хрома имеют ГЦК-структуру, навязанную матрицей. Эти частицы когерентны с матрицей и создают в окружающей матрице поля упругих напряжений. При рекристаллизации происходит укрупнение частиц и потеря когерентной связи с матрицей. В рекристаллизованной структуре частицы хрома имеют ОЦК-структуру, свойственную хрому.

Работа выполнена по плану РАН (№ г.р.01201064335) и при частичной поддержке проектов Президиума РАН (№12-П-2-1030) и РФФИ (№11-03-00047)

1. Шорохов Е.В., Жгилев И.Н., Валиев Р.З. Способ динамической обработки материалов:  Патент № 2283717. РФ // Бюллетень изобретений. 2006. №26.

2. Хомская И.В., Зельдович В.И., Шорохов Е.В., Фролова Н.Ю., Жгилев И.Н., Хейфец А.Э. Особенности формирования структуры в меди при динамическом канально-угловом прессовании // ФММ. 2008. Т. 105. № 6. С. 621-629.

3. Хомская И.В., Зельдович В.И., Хейфец А.Э., Фролова Н.Ю., Дякина В.П., Казанцев В.А. Эволюция структуры при нагреве субмикрокристаллической и нанокристаллической меди, полученной высокоскоростным деформированием // ФММ. 2011. Т. 111. № 4. С. 383-390.

4. Зельдович В.И., Шорохов Е.В., Фролова Н.Ю., Жгилев И.Н., Хейфец А.Э., Хомская И.В., Насонов П.А., Ушаков А.А. Структура титана после динамического канально-углового прессования при повышенной температуре // ФММ. 2009. Т. 108. № 4. С. 365-370.

5. Зельдович В.И., Хомская И.В., Фролова Н.Ю, Хейфец А.Э., Шорохов Е.В., Насонов П.А., Структура хромоциркониевой бронзы, подвергнутой динамическому канально-угловому прессованию и старению// ФММ. 2013. Т. 114. № 5. С. 449-456.