ПРИМЕНЕНИЕ ПЬЕЗОКОМПОЗИЦИОННЫХ ДАТЧИКОВ             ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТОНАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Шунин В.М.

НИИ «Геодезия», Красноармейск, Московская обл.

shunin.vladimir@gmail.com

Предложен метод измерения скорости детонации взрывчатых веществ в оболочках с помощью композиционных пьезоэлектрических датчиков.  Эти датчики состоят из эластичной полимерной матрицы, наполненной тонкодисперсной пьезокерамикой и подвергнутых обработке высоким электрическим полем [1-3].  Конструкция предлагаемых датчиков, в отличие от известных пьезокерамических и PVDF[4] датчиков, позволяет  сделать их чувствительными к механическим воздействиям направленных только перпендикулярно плоскости датчика и не реагировать на продольные растягивающие механические напряжения.  Поэтому применение таких датчиков особенно актуально при исследовании промышленных взрывчатых веществ помещенных в сложные конструкции или при измерении скорости детонации близкой к предельным значениям.  Например, при исследовании затухающего процесса детонации ВВ в металлической оболочке, когда скорость детонации меньше скорости упругого предвестника в оболочке.

Представлены результаты по измерению скоростей детонации в насыпных, смесевых и эмульсионных энергетических веществах, помещенных в оболочку.  Предложенным методом была впервые измерена скорость детонации в новом эмульсионном веществе E-1 в стальной оболочке.  Попытки определить возможность химических превращений в этом веществе с помощью других методов были безрезультатными.

1.  Lebedev A.V., Nabatov S.S., Shunin V.M., Volkov A.P. “Study of Piezoelectric Effects in Composite Films and Design of Dynamic Pressure Gauges”, 7th International Conference “New Models and Hydrocodes for Shock Wave Processes in Condensed Matter”, Lisbon, Portugal, 2008.

2.  Shunin V.M., Nabatov S.S., Belov M.Yu., Smetanina L.A., Mihora D.T., Romamurthy A.C. “Polymer-Ceramic Piezoelectric Composite Films as Sensors of a Low-Velocity Impact”, Chem. Phys. Reports, 2000, Vol. 18 (10-11), pp. 1775-1789.

3.  Hanner K.A., Safari A., Newnham R.E., and Runt J., “Thin Film 0-3 Polymer/Piezoelectric Ceramic Composite: Piezoelectric Paints”, Ferroelectrics, 1989, Vol. 100, p. 255.

4.  Bauer F., Moulard H., Graham R.A. “Piezoelectric Response of Ferroelectric Polymers under Shock Loading: Nanosecond Piezoelectric PVDV Gauge”, in Proc. Conference “Shock Compression of Condensed Matter  - 1995”, Seattle, USA, 1995, Part 2 pp. 1073 - 1076.