ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ  ВВ  НА МАССОВО-ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСКОЛОЧНОГО СПЕКТРА СТАНДАРТНЫХ ЦИЛИНДРОВ RSFC № 12

### 1А.В. Бармин,  1Ю.Г.Печенев, 1М.Е.Евстифеев, 2В.А. Одинцов, 2Н.А. Имховик

1ОАО «ГосНИИ «Кристалл» »,  606007, г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Зеленая, д.6

2МГТУ им. Н.Э. Баумана, 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, imkhovik-n@mail.ru

В рамках комплексных экспериментально-теоретических исследований по разработке и изучению свойств новых взрывчатых веществ (ВВ) и взрывчатых составов (ВС) особый интерес представляют исследования по определению бризантно-дробящего действия данных ВВ и ВС. Наиболее обоснованным и в то же время доступным экспериментальным методом сравнительного определения дробящих свойств штатных и новых ВС является их испытание в стандартном осколочном цилиндре (СОЦ, или RSFС – Russian Standard Fragmenting Cylinder) закрытого типа № 12. Пропорции цилиндра RSFC защищены патентом №2025646 РФ. Теоретические и методические вопросы применения осколочных цилиндров изложены в монографии [Физика взрыва / Под ред. Л.П. Орленко.- Изд. 3-е, в 2 т. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002].

В настоящей работе, являющейся продолжением исследований авторов, выполненных в 2007 – 2012 гг., проанализированы результаты статистической обработки осколочных масс, полученных в ГосНИИ «Кристалл» при испытаниях СОЦ № 12, снаряженных различными ВВ, и рассмотрена  возможность установления корреляционных зависимостей массово-числовых характеристик осколочных спектров СОЦ от свойств ВВ.

Осколочные цилиндры изготовлялись как методом точения, так и штамповкой из стали двух марок (С-60 и 80Г2С) и снаряжались новыми ВС (разработчик – ОАО «ГосНИИ «Кристалл»): холоднопрессовыми – ГАСС-8, ГАСС-12, ТАСС-12, Гекфал-12КМ (основе гексогена (тэна), Al (8 или 12%) и флегматизатора-связующего) и литьевыми – ГЛА-15, ОЛД-20, ОЛА-8 и ОЛА-15 (на основе гексогена (октогена), пластизольной связки и Al (8% или 15%), представленными в табл. 1.

Таблица 1. Сравнительные характеристики дробящего действия штатных  ВВ (ТНТ,

А-IX-2, окфол) и новых ВС в СОЦ  № 12, изготовленных из стали марок С-60 и  80Г2С

| Сталь и метод изготовления корпуса / ВВ | Плотность ВВ, ρ0, г/см3 | Количество осколков, шт. | Относительное содержание фракций осколков |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **N0,25 | N0,5 | N1,0 | *** μм | μс | μк |
| *60Ш /ТНТ | 1,59 | 745 | 607 | 451 | 0,113 | 0,221 | 0,665 |
| 60Ш/A-IX-2 | 1,77 | 984 | 751 | 527 | 0,153 | 0,304 | 0,542 |
| 60Ш/Окфол | 1,77 | 1216 | 933 | 626 | 0,213 | 0,39 | 0,397 |
| 60Т/ГАСС-8 | 1,77 | 1647 | 1150 | 739 | 0,275 | 0,499 | 0,226 |
| 60Т/ГАСС-12 | 1,78 | 1528 | 1115 | 720 | 0,259 | 0,485 | 0,256 |
| 60Т/ТАСС-12 | 1,76 | 1344 | 966 | 624 | 0,227 | 0,374 | 0,398 |
| 60Т/Гекфал-12КМ | 1,77 | 1519 | 1055 | 684 | 0,288 | 0,452 | 0,26 |
| 60Т/ГЛА-15 | 1,79 | 1545 | 1110 | 714 | 0,270 | 0,488 | 0,241 |
| 60Т/ОЛА-8 | 1,82 | 1649 | 1155 | 750 | 0,282 | 0,507 | 0,211 |
| 60Ш/ОЛА-8 | 1,82 | 1132 | 840 | 604 | 0,175 | 0,347 | 0,478 |
| 60Ш/ОЛА-15 | 1,82 | 1234 | 919 | 631 | 0,190 | 0,375 | 0,435 |
| 80Ш/ОЛА-8 | 1,82 | 1712 | 1166 | 717 | 0,281 | 0,502 | 0,209 |
| 80Ш/ОЛА-15 | 1,82 | 1758 | 1256 | 770 | 0,317 | 0,513 | 0,170 |
| 80Ш/ОЛД-20 | 1,77 | 1829 | 1251 | 720 | 0,356 | 0,454 | 0,189 |

Примечание:  *60 – сталь С-60;   80 – сталь 80Г2С;   Т – СОЦ изготовлен методом точения;

Ш – СОЦ изготовлен методом штамповки; **N0,25, N0,5, N1,0 – соответственно числа осколков с массой более 0,25, 0,5 и 1,0 г; *** μм, μс, μк – соответственно массовые содержания мелкой (m ≤ 1 г), средней (1 г < m ≤ 4 г) и крупной (m > 4 г) фракций.

Анализ осколочной эффективности новых ВС в сравнении с данными для штатных ВВ (ТНТ, А-IX-2 и окфол) показывает, что использованные в опытах новые холоднопрессовые и литьевые ВС (с содержанием Al 8 %, 12 и 15 %)  в сочетании с нормализированной снарядной сталью С-60 по основным осколочным характеристикам (µс, N0,25, N0,5)  обеспечивают приемлемый уровень дробления, превышающий уровень А-IX-2 и приближающийся к уровню окфола (или соответствуют ему).

Особый интерес с точки зрения осколочной эффективности представляет статистическая обработка осколочных масс, полученных при испытаниях штампованных макетов СОЦ  № 12 из новой стали 80Г2С (0,8% С,  2% Mn, 1% Si), разработанной в 1982 г. Т.Ф.Волыновой и В.А.Одинцовым (патент РФ № 2153024) на основе предложенной ими теории разрушения эвтектоидных сталей. Как следует из табл. 1, для стали 80Г2С и трёх новых пластизольных составов – ОЛД-20, ОЛА-8 и ОЛА-15, выполняется критическое условие μc ≥ 0,45 по содержанию средней фракции осколков (1< m ≤4 ), являющейся наиболее продуктивной частью осколочной массы, а также, в частности, для состава ОЛА-15 выполняется условие высококачественного дробления QF = µс ∙ N0,25 ≥ 900.

Несомненный практический интерес представляет поиск корреляционных зависимостей массово-числовых характеристик осколочного спектра от свойств ВВ. В табл. 2 представлены уравнения линий регрессии и коэффициенты корреляции, построенные по экспериментальным точкам для  различных комбинаций “металл – ВВ” (корпуса СОЦ № 12 - из стали С-60Ш).

Таблица 2.  Уравнения регрессии и коэффициенты корреляции

| Аргумент | Коррелятивно зависимая величина | Уравнение регрессии | Коэффициент корреляции |
| --- | --- | --- | --- |
| D | N0,25 | N0,25 = 276,78D – 1149,5 | 0,902 |
| W15 |  | N0,25 = 1299,8W15 – 1086,1 | 0,941 |
| pC-J |  | N0,25 = 34,142pC-J + 214,92 | 0,871 |
| D | μc | μс = 0,0929D – 0,4142 | 0,916 |
| W15 |  | μc = 0,427W15 – 0,3774 | 0,936 |
| pC-J |  | μс= 0,0112pC-J + 0,0504 | 0,864 |

Как следует из анализа табл. 2 наиболее тесная связь отмечается между массово-числовыми характеристиками спектра (N0,25 , µс)  и такими свойствами ВВ, как скорость детонации D (коэффициент корреляции чуть больше 0,9) и скорость метания медной цилиндрической оболочки W15 (методика Т-20, коэффициент корреляции около 0,94). Теснота связи между характеристиками спектра (N0,25 , µс)  и давлением детонации pC-J , рассчитанным по методике ГосНИИ «Кристалл», несколько ниже (коэффициент корреляции  около 0,87).

Обращает на себя внимание высокая теснота связи W15 – N0,25 , µс (r=0,94), что указывает на существование приближающейся к функциональной зависимости между метательной способностью и дробящим действием данного взрывчатого состава. В принципе это позволяет существенно упростить щитовые испытания, а в определённых случаях исключить их.