        ОСОБЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПРОБЛЕМЕ ШИРОКОДИАПАЗОННЫХ
        ПРОСТРАНСТВЕННЫХ УДАРНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ТВЁРДЫХ ТЕЛАХ
        Хорев И.Е.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 634028, г. Томск, пр. Ленина 40
        khorev@main.tusur.ru

Обсуждаются обнаруженные впервые Томской школой механиков в проблеме высокоскоростного соударения металлических тел и не описанных ранее двух новых важных физических явлений, возникающих при высокоскоростном пробивании преград конечной толщины ударниками различной формы при определённых условиях. Эксперименты проводились в достаточно широком интервале скоростей с использованием баллистического стенда на базе пороховых и легкогазовых ускорителей твёрдых тел.
       Первое явление, названное автором «ударно – откольная асимметрия» наблюдается при сквозном пробивании преград конечной толщины ударниками от компактных до удлинённых с образованием откольной тарелочки, которая пробивается сдеформированным остатком ударника [1]. При этом в достаточно прочных и вязких материалах типа брони из стали, титана и алюминия обнаружено, что откольная тарелочка дробится в зависимости от скорости и формы ударника только на нечётное количество одинаковых по форме фрагментов: три, пять, семь и т.д. В систематических опытах было обнаружено дробление откольной тарелочки до одиннадцати фрагментов, а далее процесс осложняется неизбежным и дополнительным дроблением самих фрагментов на части в результате высокоскоростного взаимодействия фрагментов откольной тарелочки даже с градиентным материалом уловителя (набор преград от кошмы до песка).
На рис.1 приведены снимки уловленных откольных фрагментов стальных преград
после пробития их удлинёнными стальными ударниками при скоростях встречи порядка 3000 м/с.

        Рис.1 Рис. 2
В процессе проведения более тщательных систематических экспериментов по ударному взаимодействию высокопрочных ударников с различными преградами было обнаружено следующее новое, ранее не описанное важное физическое явление, названное авторами «ударно - сдвиговой асимметрией» [2]. При этом установлено, что в случае соударения высокопрочных ударников со стальными преградами характер деформирования и разрушения их существенно меняется при увеличении скорости встречи ударника с преградой и при определённой скорости удара происходит разрушение ударников по типу «зубило» даже при строго осесимметричном проникании.
На рис.2 приведен снимок сохранённого остатка высокопрочного стального ударника с разрушенной головной частью по типу «зубило» после взаимодействия со стальной преградой при скорости встречи порядка 1000 м/с.
Обнаруженные новые физические явления: «ударно-откольная асимметрия» и «ударно-сдвиговая асимметрия» имеют чрезвычайно важное научное (фундаментальное) и прикладное значение, связанное с созданием новой недетерминированной широкодиапазонной теории динамического разрушения высокопрочных материалов (включая сверхпрочные изделия, получаемые из нанопорошков). Детальное знание их природы необходимо при изучении физики и механики пробивания отдельных преград и составных конструкций, формировании запреградных осколочных полей и при разработке высокоэффективных проникателей из наноматериалов в различные среды. Требуется дальнейшая детальная разработка их полных физико — математических моделей с использованием кинетической модели разрушения твёрдых тел и численного метода конечных элементов, которые успешно зарекомендовал себя при изучении широкого класса задач по физике взрыва и высокоскоростного удара [3,4]. Последняя описывает накопление, развитие и пространственную эволюцию распространения микроповреждений, которые непрерывно изменяют свойства материала и вызывают релаксацию напряжений. В качестве меры разрушения материалов взаимодействующих тел взят удельный объём трещин. Изолинии удельного объёма трещин показывают степень локального разрушения материала в волнах разрежения, а градиент удельного объёма повреждений показывает направление движения магистральной откольной трещины [3]. На основе этой модели, алгоритмов и методик создан программный комплекс для компьютерного моделирования процессов ударного деформирования и разрушения ударников, преград и конструкций в трёхмерной постановке[4].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 11-08-98062).
Литература:
1. Хорев И.Е. Ударно - откольная асимметрия в проблеме высокоскоростного соударения твёрдых тел. Письма в ЖТФ, 2005, том 31, вып. 4, с. 71-75.
2. Захаров В.М., Хорев И.Е. Экспериментальное исследование особенностей проникания высокопрочных ударников в преграды. «Современная баллистика и смежные вопросы механики». Материалы Всороссийской научной конференции. – Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2009, с. 215-216.
3. Хорев И.Е. Физическое и математическое моделирование разрушения материалов и конструкций по анализу предразрушения соударяющихся тел. Химическая физика, 2002, том 21, № 9, с. 17-21.
  4. Хорев И.Е., Толкачёв В.Ф., Ерохин Г.А. Физико-математический анализ противоударной стойкости преград и конструкций для защиты космической техники. Космические исследования, 2007, том 45, № 2, с. 183-188.