ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ОБЛИЦОВКИ ПОЛУСФЕРА-ЦИЛИНДР НА МАССУ И СКОРОСТЬ ФОРМИРУЕМЫХ ВЗРЫВОМ КОМПАКТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

# Федоров С.В., Баянова Я.М., Ладов С.В.

# Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана,

# 105005 Москва, 2-я Бауманская ул., д.5, e-mail: sergfed-64@mail.ru

Для проведения испытаний объектов ракетно-космической техники на противометеоритную стойкость необходимо получение высокоскоростных компактных металлических элементов (скорость движения до 10 км/c). Одним из путей решения данной проблемы является использование кумулятивных зарядов с металлической облицовкой специальной профилированной формы. Согласно данным РФЯЦ-ВНИИЭФ [1] применение облицовки комбинированной формы «полусфера-цилиндр» (ПЦ-облицовки) позволило отработать кумулятивный заряд, устойчиво формирующий компактный стальной элемент со скоростью около 6 км/с. Целью настоящей работы являлось определение возможных путей управления параметрами (массой и скоростью) компактного элемента, формирующегося при взрывном обжатии ПЦ-облицовки, а также выяснение возможностей достижения с использованием данного метательного устройства скоростей компактных элементов на уровне 10 км/c.

Исследования проводились на основе численного моделирования в рамках двумерной осесимметричной задачи механики сплошных сред с использованием программы моделирования взрывных и ударных процессов, разработанной в МГТУ им.Н.Э.Баумана и реализующей вычислительный алгоритм свободных лагранжевых точек. В качестве материала ПЦ-облицовок рассматривалась сталь, параметры детонации заряда ВВ задавались соответствующими ТГ20.

Проведенный численный анализ позволил детализировать физические особенности формирования компактных элементов при взрывном обжатии ПЦ-облицовок, связанные с двухстадийностью данного процесса – на начальной стадии происходит формирование струйного течения в результате схлопывания сферической части облицовки, а затем на последующей стадии высокоскоростной головной участок указанного течения отсекается схлопывающейся цилиндрической частью комбинированной облицовки, что и дает возможность получить в итоге компактный элемент. При этом скорость компактного элемента после «отсечки» остается практически равной скорости головной части исходного струйного течения. Отмеченные особенности взрывного обжатия ПЦ-облицовок свидетельствуют о том, что определяющее влияние на массу и скорость формирующихся компактных элементов оказывают параметры струйного течения, возникающего при схлопывании сферической части облицовки. С учетом данного обстоятельства был проведен анализ возможных путей получения компактных элементов с различными характеристиками с использованием кумулятивных зарядов с ПЦ-облицовками.

В расчетах были рассмотрены такие варианты управления массово-скоростными характеристиками компактных элементов, как изменение размеров облицовки, применение облицовок с переменной толщиной сферической части, замена сферической части облицовки на эллипсоидальную с небольшим эксцентриситетом. При этом во всех случаях размеры заряда ВВ (диаметр и высота) оставались неизменными.

Как показали результаты численного моделирования, эффективным способом управления параметрами струйного течения, формирующегося при схлопывании полусферических облицовок, является переход к использованию облицовок переменной толщины. Уменьшение толщины полусферической облицовки у ее основания по сравнению с толщиной в вершине приводит к увеличению скорости головной части образующейся струи металла при одновременном уменьшении ее толщины (рис.1). Из полусферических облицовок с толщиной в вершине, меньшей толщины у основания, напротив, формируется струйное течение с утолщенным головным участком, но имеющим меньшую скорость. Аналогичные результаты по регулированию параметров струйных течений могут быть получены за счет использования слегка «приплюснутых» или слегка «вытянутых» эллипсоидальных облицовок (рис.2)

Рис.1 Влияние разнотолщинности полусферической облицовки на скорость формирующегося при ее взрывном обжатии струйного течения: толщина полусферических облицовок в вершине 2,5 мм; толщина у основания – 2,5 мм (а); 2,0 мм (б); 1,5 мм (в); 1,0 мм (г)

Рис.2 Влияние эксцентриситета облицовки эллипсоидальной формы на скорость формирующегося при ее взрывном обжатии струйного течения: радиус основания облицовок 24 мм; высота облицовки – 28 мм (а);  24 мм (б); 22 мм (в)

Проведенные исследования свидетельствуют, что за счет рационального выбора геометрических параметров комбинированной облицовки возможно повышение скорости формируемых компактных элементов, по крайней мере, до 8 км/с при сохранении их массы на уровне, соответствующем ПЦ-облицовкам, использующимся в экспериментах РФЯЦ-ВНИИЭФ [1].

# Литература

1. Балеевский А.Г., Киселев Ю.Г., Могилев В.А и др. Высокоскоростное метание компактных элементов // Сборник докладов научн. конф. Волжского регионального центра РАРАН «Современные методы проектирования и отработки ракетно-артиллерийского вооружения». – Саров: ВНИИЭФ, 2000, с.244–248.