ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ПЕРЕХОДА ЖИДКОСТЬ-ГАЗ МЕТАЛЛОВ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ УДАРНО-ВОЛНОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Терновой В.Я., Николаев Д.Н.

ИПХФ РАН, 142432 пр. ак. Н. Н. Семенова д. 1. г. Черноголовка

ternovoi@ficp.ac.ru

Проблема определения параметров области испарения и критической точки (давления pс, плотности (с и температуры Тс) металлов представляет фундаментальный интерес [1] и имеет ряд важных практических приложений, к которым можно отнести электрический взрыв проводников для задач инерциального термоядерного синтеза, функционирования мощных энергетических установок и ряд других. В настоящее время методами традиционного статического теплофизического эксперимента данная задача решена для Нg, Cs и K. Для Na и Li выполнена оценка параметров критической точки экстраполяцией данных при температурах выше максимально достигаемой температуры 2300 К [2, 3].

Интенсивное ударное сжатие образцов металлов и их последующее расширение в преграды малой начальной плотности позволяют расширить исследуемую область состояний с малой относительно нормальной плотностью и высоким уровнем внутренней энергии [1, 4]. Такой подход был около 40 лет назад предложен для определения положение границы двухфазной области перехода жидкость-газ и критической точки этого перехода [5, 6, 7]. Для сплошных образцов большинства металлов параметры ударного сжатия, которые при расширении позволяют исследовать близкую окрестность критической точки, достигаются при скоростях стальных ударников до 15-16 км/с (медь, вольфрам) [6]. При исходной плотности образцов в 1.5-3 раза меньшей нормальной по выполненным оценкам параметры критической точки достигаются при ударе стальных пластин со скоростью 6-8 км/с.

Наряду с этим подходом для изучения околокритических состояний перехода жидкость-газ удобным оказался «газо-термический» метод [8]. Основная идея газо-термического метода заключается в создании условий для быстрого нагрева изучаемого материала до высоких температур при примерно постоянном уровне динамически создаваемого давления, которое может быть как меньше, так и больше pс. Такие условия создаются при соударении стальной пластины и фольги изучаемого металла через зазор, заполняемый гелием и последующем метании фольги в атмосфере гелия. Давление ударно-сжатого гелия на границе с метаемой металлической фольгой примерно в 300 раз больше исходного при скорости фольги около 8 км/с. Проводя эксперимент при начальном давлении гелия до 10 МПа можно создать давление на границе металл-гелий до 3 ГПа, что превосходит уровень предсказываемого pс для всех металлов. Температура ударно-сжатого гелия при скорости полета фольги 8 км/с около 11000К.

Для изучения околокритических состояний щелочных металлов [9] и олова [10] тепла, запасенного в однократно сжатом гелии, оказалось достаточно для нагрева свободной поверхности фольги до температур, близких к температуре жидкостной спинодали. Существенно большее количество тепла запасается в гелии, сжимаемом между пластиной и фольгой в процессе их соударения. Нагрев материала фольги этим гелием, имеющем в условиях проведенных экспериментов начальную толщину 4-6 мм при толщине фольги 50-100 мкм, использовался при изучении околокритических состояний вольфрама [8], тантала [9], алюминия [11].

С позиций газо-термического метода в работе также анализируются эксперименты по регистрации оптического излучения в процессе разлета расширившихся из состояния сильного однократного ударного сжатия исходно пористых образцов никеля, меди, в гелий различного начального давления и температуры. Предложена процедура определения характерных температур фазового перехода жидкость-газ расширившегося металла по особым точкам на регистрируемом профиле яркостной температуры.

Предложен экспериментальный метод определения критических давления и температуры перехода жидкость-пар по регистрации конечных состояний расширения на изоэнтропе, входящей в двухфазную область со стороны жидкости вблизи от критической точки (давление входа – 0.1-0.5 давления в критической точке). При конечных давлениях расширения ниже критического давления наблюдаемая яркостная температура позволяет отследить зависимость от давления жидкостной спинодали металла, а при более высоких давлениях – ход температуры соответствующей изоэнтропы. Температура критической точки перехода определяется экстраполяцией значений яркостной температуры со стороны низких давлений к значению при критическом давлении.

1. Фортов В.Е., Якубов И.Т. Неидеальная плазма. // М.: Энергоатомиздат, 1994.

2. I. G. Dillon, P. A. Nelson, В. S. Swanson. Measurements of densities and estimation of critical parameters of the alkali metals // J. Chem. Phys. 44, 4229 (1966).

3. F. Hensel. Experiments on Expanded Metals in the Metal-Nonmetal Transition Region // Phys. Scr. 25, 283 (1989)

4. Я.Б.Зельдович, Ю.П. Райзер. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. // М.: Физматгиз, 1968.

5. Глушак Б.Л., Жерноклетов М.В., Зубарев В.Н. Изэнтропическое расширение металлов после ударной нагрузки // Доклады первого Всесоюзного симпозиума по импульсным давлениям. - Москва: ВНИИФТРИ, 1974. - С. 87-92.

6. Леонтьев А.А., Фортов В.Е. О плавлении и испарении металлов в волне разгрузки // ЖПМТФ. – 1974. - № 3. – С. 162-166.

7. Альтшулер Л.В., Бушман А.В., Жерноклетов М.В., Зубарев В.Н., Леонтьев А.А., Фортов В.Е. Изоэнтропы разгрузки и уравнения состояния металлов при высоких плотностях энергии // ЖЭТФ. – 1980. - Т. 78. - № 2. - С. 741-760.

8. V.Ya. Ternovoi, V.E. Fortov, A.S. Filimonov, S.V.Kvitov, D.N.Nikolaev, A. A. Pyalling, Yu.E. Gordon. Liquid-vapor phase boundary determination by dynamic experimental method //HT-HP, 2002, Vol. 34, pp.73-79.

9. V.Ya. Ternovoi, D.N. Nikolaev, S.V. Kvitov, A.A. Pyalling, A.N. Trukhanyonok. Investigation of near critical point states of tantalum, lithium and sodium by pulse heating under launching //HT-HP, 2008, Vol. 37. pp. 267-273.

10. Ternovoi V.Ya., Filimonov A.S., Fortov V.E., Lomonosov I.V., Nikolaev D.N., Pyalling A.A. Investigation of tin thermodynamics in near critical point region // Shock Compression of Condensed Matter — 1997 / Ed. By S.C. Schmidt, D.P. Dandekar, J.W. Forbes. - New York: AIP Press, 1998. pp. 87-90.

11. D. N. Nikolaev, V. Ya. Ternovoi, A. A. Pyalling, S. V. Kvitov, and V. E. Fortov, Investigation of near critical point states of lithium, sodium and aluminium by pulse heating during launching // Shock Compression of Condensed Matter - 2009: / Ed. by M.L. Elert, W.T. Buttler, M.D. Furnish, W.W. Anderson, W.G. Proud. - New York: AIP Press, 2009. Vol.1. pp. 923-926.