ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ И ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ГИДРИДА ЛИТИЯ В ОБЛАСТИ МЕГАБАРНЫХ ДАВЛЕНИЙ УДАРНОГО СЖАТИЯ

Молодец А.М., Шахрай Д.В., Фортов В.Е.

142 432, пр-т. ак. Семёнова д.1 Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка

molodets@icp.ac.ru

Гидрид лития играет большую роль в ряде прикладных задач (см. [1]) и вместе с этим проявляет неожиданные физические свойства при сильном сжатии. Поэтому свойства гидрида лития при высоких давлениях исследовались в целом ряде экспериментальных и теоретических работ (см. [2-7] и ссылки в них).

В [2,3] показано, что полиморфная модификация гидрида лития со структурой каменной соли LiH-B1 при комнатной температуре оказывается стабильной вплоть до 250 GPa. В экспериментах [4] при изотермическом сжатии смеси гидрида лития и водорода в пределах давлений до 160 ГПа экспериментально изучался предсказанный эффект [5] образования новых структур гидрида лития LiHn, где n>1. Согласно теоретическим прогнозам [6,7] повышение температуры приводит к уменьшению давления полиморфного перехода структуры LiH-B1 в структуру хлористого цезия LiH-B2. В [6] предсказывается, что давление перехода LiH-B1↔LiH-B2 при температуре 2000 К составляет величину 130-140 GPa. Давление перехода LiH-B1↔LiH-B2 при ударном сжатии в [7] оценивается величиной 100 GPa. При этом переход LiH-B1↔LiH-B2 одновременно является и переходом изолятор-полупроводник, а расчётные температуры ударного сжатия фазы LiH-B1 составили примерно 3000 K. Таким образом, сопоставляя результаты работ [1-7], можно обозначить область фазовой диаграммы гидрида лития в районе 100-150 GPa и 2000-3000 K, в которой этот материал изменяет свои электропроводящие свойства и которая доступна для измерения его электропроводности в условиях сильного ударного сжатия.

В этой связи в представляемой работе проведены эксперименты по измерению электропроводности ударносжатого до давлений ~150 GPa гидрида лития и разработано полуэмпирическое описание теплофизических свойств этого материала в области мегабарных давлений и тысячных температур. Показано, что по мере возрастания давлений ступенчатого ударного сжатия электропроводность образцов LiH-B1 возрастает от нулевых значений до десятых долей обратных Ом. Путём совместного анализа экспериментальных и расчётных результатов определена область возникновения высокой электропроводности LiH-B1 – {120(30)GPa;2000(300)K} (см. звезду на Рис.1).

Расчёт термодинамической истории нагружения образцов в каждом эксперименте проводился с использованием гидрокода, опирающегося на разработанные уравнения состояния гидрида лития в рамках полуэмпирического приближения [8,9]. В [8,9] выражение для свободной энергии материала Φ(V,T) представляется в виде функции объёма V и температуры T c учетом вклада электронной подсистемы Fe(V,T) и фононной составляющей F(V,T)

# .                                                        (1)

# В диапазоне температур до ~ 50000 К Fe(V,T) записывается (см. [10]) как

# ,                                                          (2)

# где β0 - коэффициент электронной теплоёмкости, который в данной работе считается подгоночным параметром, (e – электронный коэффициент Грюнайзена, (e=½.

# Фононная составляющая F(V,T) базируется на модели эйнштейновских осцилляторов и согласно [8,9] задается выражениями (3-4)

(3)

где υx подгоночный параметр, C1, C2, C3 – константы интегрирования, Em – константа определяющая разницу начальных энергий фаз,

,      ,                              (4)

где Θ0=Θ(V0), (0=(0(V0,T0) – параметр Грюнайзена, V0, – начальный объём, T0 – начальная температура.

В представляемой работе варьировались подгоночные параметры υx, β0, и Em. Оптимальное значение υx подбирались так, чтобы расчёты по (1)-(4) давали значения давления вдоль литературных изотерм высокого давления фаз гидрида лития. Значение Em подбиралось так, чтобы расчёты по (1)-(4) давали правильные значения давления перехода при комнатной температуре. Оптимальное значение β0 подбирались так, чтобы расчётная линия равновесия LiH-B1↔LiH-B2 проходила через область высокой электропроводности первой фазы гидрида лития. Эта линия равновесия показана на Рис.1 кривой, выходящей из точки {300GPa;300K}.

Таким образом, основные результаты работы заключаются в следующем. Экспериментально определена область высокой электропроводности гидрида лития, составляющая {120(30)GPa;2000(300)K}. Построены термодинамические потенциалы двух полиморфных модификаций гидрида лития в мегабарной области давлений ударного сжатия. Определена линия равновесия B1↔B2 этих модификаций до давлений 300GPa и температур 2000K.

Рис.1

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН «Вещество при высоких плотностях энергии»

# Литература

[1] Шпильрайн Э.Э. Якимович К.А. Гидрид лития. М.: Издательство стандартов.-1972

[2] Loubeyre P. et al., // PRB. 1998. V.57, N17, P. 10403-10406.

[3] Lazicki A. et al., // PRB. 2012. V.85, P.054103(1-6).

[4] Howie R.T. et al., PRB. 2012. V.86, N6, P.064108(1-4).

[5] Zurec E. et al., // PNAS. 2009. V.106, P.17640-17643

[6] Hama J. et al., // PRB. 1989. V39, N5, P.3351-3360.

[7] Wang Y. et al., // PSS(b). 2003. V.235, N2, P.470-473Ahuja2003

[8] Молодец А.М. // ФГВ. 2008. Т.44, №4. С. 127-129.

[9] Golyshev A.A., Shakhray D.V., Kim V.V. et al., // PRB. 2011. V.83, P.094114(1-6).

[10] Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. М.:Наука1966.