ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КИНЕТИЧЕСКИХ УДАРНИКОВ В СТАЛЬНЫЕ ПРЕГРАДЫ

Ищенко А.Н., Афанасьева С.А., Белов Н.Н., Бирюков Ю.А., Буркин В.В., Табаченко А.Н, Хабибуллин М.В., Югов Н.Т.

Томский государственный университет, Томск

s.a.afanasyeva@mail.ru

Важнейшим направлением по увеличению проникающей способности ударников является повышение скорости удара до ~ 2.5…3.5 км/с и разработка композиционных материалов, эффективных в данном диапазоне скоростей. К настоящему времени разработаны и созданы баллистические установки, функционирующие в артиллерийском диапазоне давлений (до ~ 600 МПа) и позволяющие реализовать требуемый уровень скоростей взаимодействия метаемых тел массой 30…80 г с преградами [1]. По предварительным исследованиям композиционные материалы на основе сплава системы вольфрам-никель-железо-кобальт (ВНЖК), в том числе высокопористого с упрочняющими составляющими, могут быть перспективными для изготовления эффективных ударников проникающего типа.

Для сравнительных оценок в работе использованы как плотные, так и пористые сплавы системы ВНЖК-90 (с содержание вольфрама 90 вес. %), полученные методом жидкофазного спекания порошкообразных заготовок с использованием наноразмерных порошков вольфрама W-0.8, дополнительно измельченных пневмациркуляционным методом. Для повышения прочности пористых образцов в сплав вводился наполнитель из окиси магния с существенно меньшей плотностью.

Для рассмотрения выбраны образцы ударников из  сплавов с различным содержанием металлической матрицы (сплав W-Ni-Fe-Co): пористые образцы № 101 плотностью 15.8, г/см3, № 122 плотностью 10.097 г/см3 и образец № 109 с наполнителем MgO (сплав W-Ni-Fe-Co-MgO с близким содержанием металлической матрицы, как ударник № 122) плотностью 10.96 г/см3, имеющие одинаковую массу 30 г и диаметр 13 мм  (рис. 1).

№ 101                  № 109 	          № 122

Рис. 1. Вид ударников

Проведены баллистические испытания проникания ударников в стальную плиту толщиной 90 мм при скорости удара V0 = 2817 м/с в сравнении с ударником из сплава ВНЖ-95 (табл. 1, рис. 2) в скобках указано превышение глубины кратера по отношению к кратеру от ударника из ВНЖ-95). Математическое моделирование проведено до полного разрушения ударника.

Таблица 1. Характеристика кратера при скорости

удара V0 = 2817 м/с

| Ударник | Диаметр кратера, мм | Глубина кратера, мм |
| --- | --- | --- |
|  | Эксп. | Расч. | Эксп. | Расч. |
| № 101 | 33 | 28,6 | 37 (+4 %) | 41,7 |
| № 122 | 31 | 22.1 | 41.5 (+17 %) | 40.7 |
| № 109 | 35 | 29,9 | 42,5 (+20 %) | 42,1 |
| ВНЖ-95 | 30.5 | 29.9 | 35.5 | 34.2 |

| № 101 (правый кратер) | № 122 | №109 |
| --- | --- | --- |
| 32 мкс | 32 мкс | 40 мкс |

Рис. 2. Фотографии преград и расчетные кратеры и после соударения с ударниками при V0 =  2817 м/с

Проведено математическое моделирование взаимодействия ударников с преградой под углом и при скорости удара V0 = 3500 м/с.

Анализ результатов показал, что в рассмотренном диапазоне скоростей ударники из разработанных сплавов на основе вольфрама обладают повышенной проникающей способностью в стальные преграды по сравнению с ударником из монолитного сплава ВНЖ-95.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 12-01-00227.

ЛИТЕРАТУРА

- Ищенко А.Н., Афанасьева С.А., Бирюков Ю.А., Белов Н.Н., Буркин В.В., Карташов Ю.И., Касимов В.З., Фоменко В.В., Югов Н.Т. Повышение эффективности высокоскоростного метания ударников с применением высокоэнергетических топлив с нанодисперсными наполнителями // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2012. № 2 (18). С. 67-79.