ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПРОЦЕССА ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ С УЧЁТОМ ГЕНЕРАЦИИ ВАКАНСИЙ

Е.С. Парфёнова, А.Г. Князева, В.Н. Демидов

Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет, Институт физики высоких технологий, Россия, 634034, г. Томск, пр. Ленина 2а/11

Linasergg@mail.ru

В настоящее время ионная имплантация является одним из перспективных методов поверхностной обработки металлов. Преимущества данного метода хорошо известны специалистам. В первую очередь это высокая воспроизводимость и возможность введения практически любой примеси в заданный материал. При обработке улучшаются такие характеристики металлов, как коэффициент трения, износостойкость, твердость и т.д. Для достижения большей результативности необходимо знать дефектную структуру, которая образуется вследствие имплантации, и распределение ионов. К простейшим радиационным дефектам относят вакансии и междоузельные атомы (пара Френкеля). Во многих работах именно эти явления связывают с «эффектом дальнодействия». Этот эффект применительно к ускоренным частицам был открыт на рубеже 60—70-х годов прошлого века, но до сих пор не существует единой теории, объясняющей его.

В [1] показано, что создаваемый облучением, в области за пробегом, избыток атомов (внедряемых и собственных) в междоузельных положениях и наличие вакансий приводят к специфическому пространственному распределению точечных дефектов, которое может простираться от области пробега на расстояния, намного превышающие пробег. Вынос примеси и указанных дефектных структур из области имплантированного слоя, связывают, с одной стороны, с генерацией упругих волн, возникающих при внедрении ускоренных ионов в твердое тело, с другой стороны, с индуцированными при ионной имплантации статическими напряжениями в имплантированном слое [2]. Поэтому важно учитывать данные волновые процессы при построении математических моделей, описывающих процесс поверхностной обработки. Но, как отмечалось в [3], при построении математических моделей авторы уделяют внимание различным сторонам процесса поверхностной обработки, как правило, не уделяя внимания совместному протеканию разных явлений. В [3,4] показано, что взаимовлияние механических и диффузионных волн приводит не только к затуханию волны деформаций (и напряжений) и искажению ее профиля, но и дает распределение концентрации, не соответствующее чисто диффузионному процессу.

Цель настоящей работы состоит в исследовании характера взаимовлияния двух разномасштабных процессов – диффузии примеси и распространения механических напряжений с учетом генерации вакансий.

Для численной реализации модели используем неявную разностную схему и метод прогонки.

Список литературы

[1] В.И. Сугаков. Ядер. физика и энергетика 10, 395 (2009).

[2] Н.П. Апарина, М.И. Гусева, Б.Н. Колбасов, С.Н. Коршунов, А.Н. Мансурова, Ю.В. Мартыненко // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Термоядерный синтез, 2007, вып. 3, с. 18—27.

[3] Демидов В. Н., Князева А. Г., Ильина Е. С.// Изв. вузов. Физика.- 2012.-№ 5/2. - С. 34-42.

[4] Е.С. Ильина, В.Н. Демидов, А. Г. Князева // Вестник ПНИПУ 2012. Механика №3, Сборник «Математическое моделирование систем и процессов», 2012. – С.25-49.