Обнаружение неалмазных форм углерода

при выделении  алмазов

В.П. Исаков1, В.Г. Исакова2, А.И. Лямкин1, А.С. Юношев3

1- СФУ, Красноярский научный центр СО РАН, ОМЭ

2- Институт физики им. Л.В. Киренского КНЦ СО РАН.

3- Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН.

Постоянный интерес к нанотехнологии проявляют ученые и  инженеры, конструкторы и технологи. Больших результатов следует ожидать при создании высокопроизводительных, экономически выгодных и экологичных методов получения наноматериалов. Именно они позволяют при добавках в малых количествах в основной материал модифицировать его свойства. Детонационный синтез наноалмазов, первое промышленное производство которого было организовано в Сибири [1, 2], дал импульс развитию многим технологиям применения в машиностроении, химическом производстве, металлургии и медицине. К настоящему времени данный синтез наноалмазов доведен до уровня автоматизированного производства.[3]. Считается, что основные процессы синтеза достаточно полно исследованы или их понимание близко к завершению. Тем не менее, любая информация по областям применения является актуальной.

Трудно повлиять на детонационный процесс как химическую реакцию, но много путей изменить условия и скорость сохранения конденсированных продуктов. Способов изменить и модифицировать состав существует и того больше, особенно при выделении алмазной фракции, например [4 - 6].

В настоящей работе приведены результаты модифицирования  поверхности детонационных нананоалмазов (ДНА) наноразмерными частицами платиновых металлов (Pt, Pd, Rh, Ir).

ДНА были синтезированы взрывной технологией и очищены от шихты с использованием процесса сжигания «неалмазной» фракции. В качестве реакции, поддерживающей горение, был использован катализируемый наноалмазами процесс пиролиза трис-ацетилацетоната железа, описанный в [7]. Комплекс железа  синтезировали непосредственно в самой шихте, обрабатывая ее ацетилацетоном. После обработки продуктов горения кислотами и промывания водой выделенные ДНА практически не содержат примесей.

Проведенное нами ранее исследование термического взаимодействия в воздушной среде твердофазных смесей ацетилацетонатов переходных металлов  с ДНА показало, что процесс протекает с самовозгоранием при температуре ~180–200°C.  Процессы самовозгорания и беспламенного горения наблюдали и для смесей ацетилацетонатов металлов (Na, Mg, 3d-металлов, Pt-металлов) с фуллеренами и нанотрубками.

Необъяснимым пока, но заслуживающим внимания фактом, является появление рефлексов фуллерена, соответствующих отражению от плоскостей 111, 220, 311 гранецентрированной решетки фуллерена (2( = 10,75; 17,59; 20,66 соответственно) в дифрактограммах продуктов горения смеси Pd(acac)2 + ДНА, приведенных на рисунке 1. Данный эффект неоднократно повторялся в экспериментах. Рефлексы фуллерена зафиксированы также в алмазо-графитовой шихте, но в очищенных ДНА и в продуктах горения смесей ДНА с ацетилацетонатами других платиноидов такие рефлексы отсутствовали.

Рис. 1. Дифрактограмма продуктов горения смеси ацетилацетоната палладия и ДНА

В дифрактограммах наблюдаемые рефлексы от металлических фаз уширены по сравнению с массивным веществом, что свидетельствует о высокой дисперсности частиц. Например, средний размер частиц платиноида, рассчитанный из ширины пика рентгеновских спектров продуктов, образующихся при горении смесей ДНА и  ацетилацетонатов металлов составляет 10-20 нм при содержании металла в смеси ~ 10%. При концентрации  металла ниже 5 % размер его частиц менее 10нм.

- А.М. Ставер, А.И. Лямкин, Н.В. Губарева, Е.А. Петров. Способ получения

алмазов  / А. с. 1165007 [CCCP].  Заявл. 1.07.82.; № 346 1147.; С 01, В 31/06.

2. А.М. Ставер, Н.В. Губарева, А.И. Лямкин и др. Ультрадисперсные алмазные порошки, полученные с использованием энергии взрыва / Физика горения и взрыва. – 1984. – Т.20,

№ 5, С. 100 – 103.

3. А.И. Лямкин, Е.А. Петров, А.П. Ершов, Г.В. Сакович, А.М. Ставер, В.М. Титов / Докл. АН  СССР. – 1988. Т.302, № 3, С. 611-613.

4. Е.А. Петров, В.А. Молокеев, Г.А. Сакович и др. / А. с. 1770271. Заяв. 13.06.84.

5. А.С. Чиганов, Г.А. Чиганова,  Ю.В. Тушко, А.М. Ставер. Способ очистки

детонационного алмаза. / Пат. 2004491 [РФ] МКИ С 01 В 31/06.

6. А.С. Чиганов. Селективное ингибирование наноалмазов в технологии очистки /

Физика твердого тела. – 2004. Т. 46, № 4, с. 737 -739.

7. V.G. Isakova, E.A. Petrakovskaya, V.P. Isakov, O.A. Bayukov, D.A. Velikanov. The research of powder fullerene and  ultra-dispersed diamonds composites with metal and oxide nano-particles // The Physics of Metals and Metalography 2006. V. 102. Suppl. 1. P. 51-60.