Оценка смачиваемости порошковых материалов по измерениям краевого угла

В.А. Архипов, Д.Ю. Палеев1, Ю.Ф. Патраков1, А.С. Усанина2

НИИ прикладной математики и механики Томского государственного университета

1Институт угля СО РАН г.Кемерово

2 Томский государственный университет

Явление смачиваемости наблюдается при соприкосновении жидкости с поверхностью твердого тела. Благодаря этому явлению жидкость может растекаться по поверхности тела в виде тонкой пленки или собираться на ней в виде капли. Явление смачивания имеет важное значение при решении ряда технологических задач, таких как отделение минералов от пустых пород в процессе флотации при обогащении полезных ископаемых, гидроподавление пыли, в задачах химической технологии и т.д. Эффективность данных технологических процессов определяется гидрофобностью или гидрофильностью частиц порошка. Мерой смачивания обычно служит угол смачивания (краевой угол). Теоретическое значение равновесного краевого угла определяется формулой Дюпре-Юнга, согласно которой величина краевого угла зависит только от природы веществ, участвующих в смачивании, то есть от коэффициентов поверхностного натяжения на соответствующих границах раздела. Одним из проблемных вопросов является определение смачивания порошковых материалов, для которых прямое измерение краевого угла представляет значительные трудности. В связи со сложностью прямого экспериментального исследования взаимодействия мелкой частицы порошка с каплей жидкости, используются различные косвенные методы.В настоящей работе рассмотрен метод оценки смачиваемости угольной поверхности дистиллированной водой по измерениям краевого угла для прессованных образцов порошковых материалов. Перед прессованием уголь измельчали до порошкообразного состояния, пропуская его через сито с размером ячеек 100 мкм. Методом глухого прессования усилием 50 кН были приготовлены цилиндрические таблетки диаметром 20 мм и высотой 5 мм.Получены значения краевого угла для 8 образцов угля из разных месторождений. Проведен сравнительный анализ с известными литературными данными.