## Slide 1
Над презентацией работали:
Лептюк A.О., Гусакова А.Д., Горячкина А.А., Васянович А.С., Рогачев Е.А., Погорелова Н.А.
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗЦОВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ

## Slide 2
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Изучение методом атомно силовой микроскопии структурных особенностей БЦ, выращенной в различных питательных средах.

## Slide 3
Бактериальная целлюлоза (БЦ) – органический материал, синтезируемый внеклеточно микроорганизмами. Может быть использована в различных отраслях промышленности. К синтезу БЦ способны микроорганизмы разных видов. Их объединяет способность производить внеклеточную целлюлозу в виде гель-пленки на поверхности питательной среды.
Объект исследования

## Slide 4
Применяется полуконтактный метод так как, он позволяет работать с более мягкими и легко разрушающимися материалами, такими как полимеры, биоматериалы, клетки и другие живые объекты.
Метод исследования

## Slide 5
Различия по структуре и плотности клеток в БЦ на основе пектина (А) и БЦ на основе отрубей (Б).
А
Б
Сравнительный Анализ

## Slide 6
Микроструктура пленки,
синтезируемой на основе пектина (А) и отрубей (Б)
А
Б

## Slide 7
Результаты
Таким образом, в лабораторных условиях было проведено исследование методом атомно силовой микроскопии структурных особенностей бактериальной целлюлозы, выращенной в различных питательных средах. В зависимости от среды, в которой происходило выращивание рассмотренных образцов, изменяются структурные характеристики. Макромолекула целлюлозы, полученная как на основе пектина, так и на основе отрубей, является прочным и водонепроницаемым композитным материалом. Пленки бактериальной целлюлозы имеют хорошую влагоудерживающую способность, которая при влагосодержании до 30% повышает её эластичность (удлинение), что имеет значение при использовании еe в качестве покрытия 24 пищевых продуктов и создании медицинских перевязочных и других материалов. Микрофибриллы действительно одинаковые. Различие заключается в их пространственной ориентации. В одном образце они длинные, в другом они более хаотичные, а длина свободных концов фибрилл меньше. Для работы был использован микроскоп NTEGRA фирмы NTMDT, который позволил исследовать методы получения и основные физические свойства БЦ.