- АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА

- ЭФФЕКТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСИ

- Н.А. Верезуб1), А.Э. Волошин2) , А.И. Простомолотов1)

- 1) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук, г. Москва

- 2) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт кристаллографии им. А.В. Щубникова Российской академии наук, г. Москва

В самой общей постановке аналитическое решение задачи конвективной диффузии примеси при кристаллизации довольно сложно и не имеет преимуществ перед численными методами, которые позволяют проводить достаточно точные количественные расчеты. Зачастую необходимо иметь пусть и приближенную, но более простую модель, которая позволяла бы на качественном или полуколичественном уровне быстро оценивать характер массообмена в системе. Такие приближенные одномерные (1D) модели, как правило – для случая направленной кристаллизации, в разное время рассматривались различными исследователями для расчета эффективного коэффициента распределения примеси Keff на фронте кристаллизации.

Рис. 1. Зависимости Keff от Vmax и Gr для размеров ампулы (XY) = 1.54 см2 и gradX(T) = 2.75 K/см на её стенках: 2D модель – 1; BPS при n = 1/2 – 2, n = 1/3 – 3; OM – 4; полуаналитическая модель – 5.

В данной работе значения Keff, рассчитанные с использованием оригинальных аналитических моделей: BPS [1], OM [2] и их современных модификаций [3], а также на основе полуаналитической модели [4], сравниваются с результатами расчетов Keff по двумерной (2D) численной модели гидродинамики и тепломассопереноса при горизонтальной направленной кристаллизации полупроводниковых материалов методом Бриджмена [4]. Варьировалась величина гравитации g=(0,gY). На Рис. 1 показаны зависимости Keff от максимальной величины модуля скорости Vmax в расплаве и параметра интенсивности тепловой конвекции (числа Грасгофа – Gr). Решения, полученные в рамках 1D аналитических моделей BPS и OM, демонстрируют неплохое согласие с более точными 2D расчетами. Для модели BPS при n = 1/2 [3] погрешность не превышает 5%, а для модели ОМ ~ 10%, что для столь приближенных моделей трудно было ожидать. Более существенные расхождения наблюдаются с другими моделями: BPS при n = 1/3 и полуаналитической моделью, что объясняется как неоднозначностью выбора формулы для Vmax в [3], так и приближенным заданием скоростного поля в [4], соответствующего тепловой конвекции в полубесконечном слое.

Работа выполнена при поддержке Проектами РФФИ № 12-02-01126, № 14-08-00454.

Литература

- Burton J.A., Prim R.C., Slichter W.P. The distribution of solute in crystals grown from the melt. Part I. Theoretical // J. Chem. Phys., 21, 1953, p. 1987-1991.

- Ostrogorsky A.G., Muller G. A model of effective segregation coefficient, accounting for convection in the solute layer at the growth interface // J. Crystal Growth, 121, 1992, p. 587-598.

- Волошин А.Э. Исследование начального переходного режима в одномерных моделях распределения примеси при кристаллизации расплава в присутствии конвекции // Кристаллография, т. 58, № 4, 2013, стр. 942–951.

- Полежаев В.И. и др. Математическое моделирование конвективного тепломассообмена на основе уравнений Навье-Стокса. М.: Наука, 1987, стр. 175-184.