- РОСТ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ МОНОИЗОТОПНОГО КРЕМНИЯ МЕТОДОМ СУБЛИМАЦИОННОЙ МОЛЕКУЛЯРНО-ЛУЧЕВОЙ ЭПИТАКСИИ

- С.А.Денисов1), В.А.Гавва2), А.В.Гусев2), М.Н.Дроздов3), А.А.Ежевский1),

- А.П.Деточенко1), В.Г.Шенгуров1)

- 1) Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

- 2) Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, Нижний Новгород

- 3) Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

В последнее десятилетие интенсивно ведутся работы по получению и характеризации моноизотопного кремния [1]. Основной интерес для приложений представляет материал  в виде монокристалла полупроводникового качества. Одним из перспективных направлений применения моноизотопного кремния является создание квантового компьютера.

В настоящей работе были впервые получены эпитаксиальные слои моноизотопного кремния методом молекулярно-лучевой эпитаксии.

Выращивание эпитаксиальных слоев Si проводили в сверхвысоковакуумной установке, устройство которой описано в работе [2]. Источником паров Si являлся поликристаллический слиток моноизотопного Si в виде цилиндра Ø = 6 мм и L = 30 мм, выращенный в ИХВВ им. Г.Г. Девятых РАН [3]. После предэпитаксиального отжига подложки Si(100) на ней выращивали буферный слой из источника Si, вырезанного в виде бруска из слитка обычного кремния и нагреваемого до 1350 – 1380ºC пропусканием тока. После этого осаждали слой из источника моноизотопного кремния со скоростью 0,33 мкм/час при температуре подложки 500 - 600ºC.

Рис. 1. ВИМС-профиль слоя, осажденного из источника моноизотопного 30Si.

Для определения чистоты слоя и резкости границы раздела слоя с подложкой был снят ВИМС-профиль по глубине слоя толщиной ~0,45 мкм, осажденного из источника моноизотопного 30Si (рис.1). Результаты показывают, что сигналы от 28Si и 29Si изотопов в слое ниже, чем предел определения методом ВИМС, т.е. на уровне шума. Концентрации этих изотопов резко падают в слое, а изотопа 30Si – возрастает на границе слой-подложка. Содержание последнего в слое составляет 99,94%, что превышает порог моноизотопности [1].

Данное исследование дает основу для экспериментов по созданию 28Si/30Si сверхрешеток, в слоях 30Si которых можно получить проводимость n-типа методом нейтронного трансмутационного легирования.

Литература

- М.Ф.Чурбанов Высокочистые моноизотопные химические элементы – новый шаг в развитии химии высокочистых веществ // Тезисы докладов 3-го Нижегородского совещания «Высокочистый моноизотопный кремний. Получение, анализ, свойства и применение», Нижний Новгород, 13-14 сентября 2006 г., стр. 9.

- С.П.Светлов, В.Г.Шенгуров, В.А.Толомасов, Горшенин Г.Н., В.Ю.Чалков. Установка для сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии кремния // Приборы и техника эксперимента, 2001, №5, стр. 137-140.

- В.А. Гавва, А.В. Гусев. Получение поликристаллического моноизотопного кремния-28 по реакции термического разложения 28SiH4 // Тезисы докладов 3-го Нижегородского совещания «Высокочистый моноизотопный кремний. Получение, анализ, свойства и применение», Нижний Новгород, 13-14 сентября 2006 г., стр. 17.