- ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В КРЕМНИИ (АНАЛИЗ ЭФФЕКТОВ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ МИКРОПРИМЕСЕЙ СТРУКТУРНЫМИ ДЕФЕКТАМИ)

- В.В. Акимов1), С.М. Пещерова1))

- 1) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова, Иркутск

Развитие современных технологий получения кремния электронного и солнечного качества, включая тонкопленочные технологии, невозможно без теоретического анализа взаимодействия примесных элементов со структурными дефектами, возможности их пассивации и образовании электрически неактивных устойчивых структур.

В рамках концепции «вынужденных» равновесий минеральных систем [1] адаптирован к легированным (допированным) полупроводниковым материалам термодинамический формализм описания эффектов концентрирования микропримесей дислокационными структурами [2] и собственными точечными дефектами с образованием упругих диполей [3] (вакансия+примесь и междоузельный атом+примесь). Количественной мерой эффектов является отношение К=Свал/Со, где Свал – валовая концентрация легирующего элемента и Со – концентрация чисто изоморфной формы. Рассмотрены три устойчивые дислокационные структуры: малоугловые границы (модель симметричной границы наклона, состоящей из рядов краевых дислокаций), плоские скопления краевых дислокаций и дислокационные сетки из краевых дислокаций. Схемы образования упругих диполей подразумевают следующие квазихимические реакции в кремнии: VSi + МеOKT = SiТЕТ или VSi + MeТЕТ = 0; ISi + МеOKT = SiТЕТ или ISi + MeТЕТ = 0, где VSi – вакансия кремния, ISi - междоузельный атом кремния, MeТЕТ и MeОКТ – легирующий элемент (B, P, Al и N) в тетраэдрической (ТЕТ) и октаэдрической (ОКТ) полости.

Численное моделирование эффекта концентрирования дислокационными дефектами показало, что наиболее сильно с ними взаимодействует бор. Например, коэффициент К достигает значения 4000 при комнатной температуре и следующих параметрах дислокационной структуры: расстояние между дислокациями в дислокационной стенке – 50 нм и размер блоков 2000 нм. С ростом температуры эффект сильно уменьшается и при 500оС составляет всего К=20; для фосфора, алюминия и азота он полностью отсутствует. Наиболее сильно концентрируют примеси дислокационные сетки. При температуре 500оС он значим для всех рассмотренных примесей, хотя по-прежнему на порядок выше для бора.

Эффект «улавливания» микропримесей собственными точечными дефектами (вакансиями или междоузельными атомами кремния) проявляется только в области повышенных концентраций дефектов (более 1019 см-3). Равновесные тепловые вакансии даже вблизи температуры плавления (1017 см-3) не могут повлиять на механизм вхождения легирующих элементов в кремний. Однако избыточные неравновесные собственные точечные дефекты, возникающие при ионной имплантации, радиационном воздействии на поверхность кремния, при интенсивных механических и термических обработках материала, могут существенно увеличить валовое содержание примесей (до двух порядков величины по сравнению с изоморфной формой).

Литература

- В.С. Урусов, В.Л. Таусон, В.В. Акимов. Геохимия твердого тела.– М.: ГЕОС, 1997.– 500c.

- М.Г. Абрамович, В.Л. Таусон, В.В. Акимов. Концентрирование микропримесей в минеральных кристаллах с дефектной структурой // Доклады АН СССР.–1989.– Т.309, №2.– C.438-442.

- В.Л. Таусон, В.В. Акимов и др. Изучение вхождения примеси кадмия в пирротины различной стехиометрии //Геохимия.–2004.– №2.– C.152-159.