Особенности спектров характеристических потерь энергии электронов в ионно имплантированных слоях кремния

А.С. Рысбаев (представляющий автор), Ж.Б. Хужаниёзов, А.М.

Рахимов, Р.Ф. Файзуллаев,  И.Р.Бекпулатов

Ташкентский Государственный Технический Университет, ул. Университетская, 2, Ташкент, 100095, Узбекистан.

тел: (+99871) 244-45-60, факс:(+99871) 227-10-32, эл. почта rysbayev@mail.ru

Изучение спектров характеристических потерь энергии (ХПЭ) электронов позволяет получить информацию о состояний валентных электронов (по частотам возбуждения поверхностных и объёмных плазмонов) и о распределении плот-ности электронных состояний твердых тел (по частотам межзонных переходов электронов). В данной работе приводятся результаты экспериментального и тео-ретического исследования особенностей плазменных колебаний валентных элек-тронов в ионно-имплантированном кремнии. Были сняты спектры ХПЭ монокристалла Si(111) в процессе имплантации ионов Ba+, Na+  с энергия 1кэВ. Обнаружено, что начиная с доз обучения близких к дозе аморфизации Si(111) происходит сдвиг энергии поверхностного (s) и объёмного плазмона (v) в область низких энергий. Для определения спектра энергетических потерь первичного пучка в ионно - имплантированном Si мы исходили из двухжидкостной модели электронного газа. Т.е. имеется нарушенный слой толщиной а с диэлектрической проницаемостью  (, z), который граничит с ненарушенным чистым Si с диэлектрической проницаемостью 0(, z). В длинноволновом пределе диэлектрическая проницаемость ионноимпантиро-ванного полупроводника может быть записана в виде: (, z)=0 ()+s(z),

где           εsz=4πe2mNimpzΖэфф,1t=vω21c−ω2pe                   (1)

Излучение объемных плазмонов в среде с локальной ДП  (, z) электроном, находящимся в вакууме, является переходным.  Анализ черенковского процесса генерации объемного плазмона электроном, находящимся в среде, показал, что пик спектра описывается выражением, содержащим интеграл в котором  есть пространственное затухание волнового поля налетающего электрона  в среде. Процесс генерации объёмного плазмона содержит пик при условии  zmax=z0()  или 0  +s(zmax)=0.

Im0∞dzexp−2χz1εω,z=π0[−ε0ω+εszmax]dεsdzz=z0exp[−2χz0ω],

(2)

Cледовательно, положение пика объемного плазменного резонанса в ионно – имплантированном Si приходится на низкочастотный край диапазона возбужда-емых частот, определяемых неравенством -s(zmax) 0()0. Поскольку с ростом дозы облучения величина s(zmax) увеличивается, сдвиг пика в сторону меньших энергий также возрастает по отношению к положению hрез в чистом Si.

Работа выполнена при поддержке Государственного гранта Ф–2-31.