- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ЗАРЯДА И ПЛОТНОСТИ СОСТОЯНИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ КНИ-НАНОПРОВОЛОЧНЫХ СЕНСОРОВ ПРИ АДСОРБЦИИ БЕЛКА

- Маляренко Н.Ф., Наумова О.В., Фомин Б.И., Попов В.П.

- Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск

В настоящее время существует острая необходимость в создании быстродействующих, простых в использовании, сравнительно дешевых и высоко-чувствительных медицинских приборов, способных к мониторингу многочисленных заболеваний и патогенных инфекций. Для решения подобных задач требуется создание новых сенсоров, обладающих улучшенной чувствительностью для контроля за процессами в живой клетке, что позволило бы осуществлять раннюю медицинскую диагностику заболеваний и индивидуальную терапию.

Одним из видов таких биосенсоров являются нанопроволочные (НП) сенсоры. Принцип действия этих биосенсоров заключается в том, что любая частица, попавшая на поверхность проволоки, является виртуальным локальным затвором, модулирующим ее проводимость. Если конструктивные параметры проволоки сравнимы с областью обеднения, то одной частицы достаточно, чтобы полностью перекрыть проводимость в канале.[1]

Кремниевым проволокам, созданным на структуре КНИ, уделяется особое внимание при конструировании нанопроволочных биосенсоров. Использование КНИ дает ряд преимуществ:

•	используется стандартная кремниевая технология,

•	полем виртуального затвора (целевой частицы) управляется только тонкий слой кремния, отделенный от подложки окислом,

•	возможность следить за составом раствора в режиме реального времени,

•	многоканальность,

•	наличие дополнительного затвора – кремниевой подложки, позволяющего устанавливать биосенсор в режим максимальной чувствительности.[2]

Одной из основных проблем для таких приборов являются загрязнения, приводящие к неконтролируемому состоянию поверхности и  снижающие чувствительность сенсоров к адсорбции тестируемых частиц. Поэтому в  данной работе решались следующие задачи: 1) определение эффективного заряда и плотности состояний на поверхности КНИ – сенсоров   до и после различных химических обработок (на основе комбинации растворов, используемых в Si технологии); до и после адсорбции белка различной концентрации на поверхность НП; 2) определение влияния фунционализации поверхности сенсорных элементов на эффективность адсорбции белка.

Работа выполнена при частичной поддержке проекта N86 СО РАН.

Литература

- М.C, Lieber Z. L. Wang. Functional Nanowires / // MRS BULLETIN,  - 2007, -Vol.32, -pp.99-104

- O. V. Naumova, B. I. Fomin, D. A. Nasimov, N. V. Dudchenko, S. F. Devyatova, E. D. Zhanaev, V. P. Popov, A. V. Latyshev, A. L. Aseev, Yu. D. Ivanov and A. I. Archakov. SOI nanowires as sensors for charge detection. – Semicond. Sci. Technol. 25, 2010. 055004