## Slide 1: Волгоградский Государственный Университет Физико-технический институт НОЦ «Радиофизика»
Автоматизированная система дефектоскопии ферромагнитных изделий
Автор: Орлов А. А.
Научный руководитель: Игнатьев В.К.

## Slide 2: Магнитная дефектоскопия
ρ
σ

## Slide 3: Цифровой Холловский Магнитометр
рабочий диапазон измеряемого магнитного поля 10-8 ... 10-5 Тл
Не искажает измеряемое магнитное поле
Измеряет локальное магнитное поле в объеме 1 мм3

## Slide 4: Структурная схема системы дефектоскопии ферромагнитных изделий

## Slide 5: Интерфейсная программа

## Slide 6: Способы обработки распределения магнитного поля. Индикация дефектов

## Slide 7: Применение методов индикации к реальным распределениям поля
Chart: x, мм
Chart: x, мм

## Slide 8: Способы обработки распределения магнитного поля. Получение данных о дефекте

## Slide 9: Пример использования вейвлет-преобразования на распределении магнитного поля рассеяния образца

## Slide 10: Ленточный магнитный диполь
Янус Р.И. Магнитная дефектоскопия. М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы – 1946. – 171с.

## Slide 11: Распределение магнитного поля горизонтального ленточного диполя
Chart: y , мм

## Slide 12: Распределение магнитного поля вертикального ленточного диполя
Chart: z , мм

## Slide 13: Сравнение теоретически полученных и измеренных распределений магнитного поля
Chart: y , мм
Параметры эксперимента:
а = 3.0 мм
h = 1.0 мм

## Slide 14
Chart: z , мм
Параметры эксперимента:
а = 3.0 мм
h = 1.0 мм

## Slide 15: Дефектограммы стального прутка
Chart: 
U, мкВ
N

## Slide 16: Характерные всплески магнитного поля
Chart: 
U, мкВ
N

## Slide 17: Возможности усовершенствования
Применение систем распознавания образов (нейронные сети) для определения геометрии дефекта;
Учет неидеальности датчика - системная функция датчика Холла;
Применение многокомпонентных систем измерения магнитного поля;
Улучшение системы позиционирования датчика Холла;
Объединение в гибридную экспертную систему.

## Slide 18
Спасибо за внимание!
Контактная информация: Email: orlwork@inbox.ru